##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение опытно-конструкторских работ

по теме «Комплексный проект повышения эффективности производства поликристаллического кремния за счёт безотходного производства трихлорсилана»

(шифр заявки «…»)

1.	Основание для проведения опытно-конструкторской и опытно-технологической работы (ОКР/ОТР)

Решение Конкурсной комиссии Роснауки № ….

Начало работ:  	… г.

Окончание работ: … г.

2.	Головной исполнитель и соисполнители ОКР/ОТР

Головной исполнитель: АААА

Соисполнители:

ББББ, выполняет  конструирование и изготовление установок по производству гранулированного кремния. Имеет собственное конструкторское бюро с большим опытом  разработки.

ВВВВ, имеет большой научный задел в процессах диспропорционирования трихлорсилана. В частности,  фирмой запатентован одностадийный процесс диспропорционирования трихлорсилана  до моносилана.

ГГГГ, выполняет подготовку предпроектной документации и разработку требований к Исходным данным для проектирования.

3. 	Цель выполнения ОКР/ОТР

Повышение эффективности и экологической чистоты производства поликристаллического кремния (ПКК) из трихлорсилана (ТХС) в ХХХХ за счёт переработки технического ТХС методом его диспропорционирования в высокочистые моносилан (МС) и четыреххлористый кремний (ЧХК) и получения гранулированного ПКК методом термического разложения (пиролиза) МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя.

4. 	Основные требования к выполнению ОКР/ОТР

4.1.	Состав разрабатываемой научно-технической продукции

4.1.1. Должны быть разработаны:

4.1.1.1. Опытно-промышленный модуль по переработке технического ТХС методом его диспропорционирования в МС и ЧХК;

4.1.1.3. Опытно-промышленный модуль по производству гранулированного ПКК методом пиролиза МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя;

4.1.1.4. Конструкторская документация (КД) на нестандартное оборудование опытно-промышленных модулей;

4.1.1.5. Технологическая документация на процесс переработки технического ТХС методом диспропорционирования в МС и ЧХК.

4.1.1.6. Технологическая документация на процесс производства гранулированного ПКК методом пиролиза МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя;

4.1.1.7. Рабочий проект опытного производства ПКК из моносилана на промплощадке ХХХХ.

4.1.2. Должны быть проведены технологические испытания опытно-промышленных модулей, наработаны опытные партии продуктов, проведены их аттестация и контроль параметров качества.

4.1.3.	Виды продукции, изготовление которых должно быть обеспечено разработкой технологических процессов в рамках данной работы:

- моносилан газообразный по ТУ 2437-003-16422443-2000;

- четыреххлористый кремний жидкофазный по ТУ 2152-008-16424433-2007;

- кремний гранулированный поликристаллический c содержанием основного вещества не менее 99,99999 % (7N).

4.1.4.	Комплектность продукции

4.1.4.1. Опытно-промышленный модуль по переработке технического ТХС диспропорционированием в МС и ЧХК должен включать следующие составные части:

- систему подготовки и подачи сырья (ТХС);

- систему реакционно-ректификационного прямоточного синтеза продуктов методом каталитического диспропорционирования ТХС;

- систему разделения и очистки МС;

- систему накопления продуктов;

- автономные вспомогательные блоки подготовки и транспортировки всех необходимых видов теплоносителей;

- компьютизированную систему контроля температурами и давлениями на всех этапах технологического процесса,

- систему блокировок для ликвидации аварийных ситуаций.

4.1.4.2. Опытно-промышленный модуль по производству гранулированного ПКК пиролизом МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя должен включать следующие составные части:

- реакторный блок, включая вертикальный кварцевый реактор кипящего слоя, электрические нагреватели, устройство загрузки кремниевых частиц-затравок и устройство выгрузки гранул поликристаллического кремния,

- блок силового электропитания;

- система микропроцессорного управления технологическим процессом;

- система газораспределения;

- система блокировок для ликвидации аварийных ситуаций;

- система охлаждения, аспирации и утилизации абгазов;

- система вакуумирования реактора и трубопроводов;

- установка (приспособление) для приготовления частиц-затравок методом незагрязняющего дробления ПКК и фракционирования частиц по размерам.

4.1.4.3. Конструкторская документация (КД) на нестандартное оборудование опытно-промышленных модулей должна включать:

- технический проект (чертежи);

- руководства по эксплуатации установок и аппаратов;

- паспорта на основное технологическое оборудование (реакторы синтеза, системы ректификации, разделения и др.).

4.1.4.4. Технологическая документация (ТД) должна включать:

- технологический регламент переработки технического ТХС его диспропорционированием в МС и ЧХК;

- технологический регламент производства гранулированного ПКК пиролизом МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя;

- нормы расхода материалов (расходные коэффициенты) по основным стадиям технологических процессов;

- этикетки образцов, содержащие основные технические требования (содержание основного вещества, содержание примесей и др.) к моносилану газообразному очищенному, четыреххлористому кремнию жидкофазному очищенному, кремнию гранулированному поликристаллическому.

4.1.4.5. Рабочий проект опытного производства гранулированного ПКК из моносилана на промплощадке ХХХХ должен быть выполнен в соответствии с заданием на проектирование и по исходным данным, согласованным с ХХХХ.

4.1.5.	Требования по назначению продукции.

4.1.5.1. Опытно-промышленный модуль по переработке технического ТХС его диспропорционированием в МС и ЧХК должен обеспечить переработку 200 тонн в год технического ТХС;

4.1.5.2. Опытно-промышленный модуль по производству гранулированного ПКК пиролизом МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя должен обеспечить получение 25 тонн в год гранулированного ПКК.

4.1.6.	Должны быть разработаны следующие технологические процессы, обеспечивающие изготовление разрабатываемой продукции:

4.1.6.1. Технология переработки технического ТХС диспропорционированием в МС и ЧХК;

4.1.6.2. Технология производства гранулированного ПКК пиролизом МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя.

4.1.7. Требования по эргономике и технической эстетике продукции

Требования не устанавливаются.

4.1.8. Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания

4.1.8.1. Требования по устойчивости к воздействию внешних воздействующих факторов.

Рабочий проект опытного производства гранулированного ПКК из моносилана, получаемого путем диспропорционирования технического ТХС, на промышленной площадке ХХХХ, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области должен соответствовать:

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», промплощадка относится к 1 климатическому району, к 1В подрайону;

- СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», промплощадка по карте сейсмического микрорайонирования относится к 8 баллам сейсмической активности по 12 бальной шкале MSK-64.

4.1.8.2. Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала.

Требования должны устанавливаться эксплуатационными инструкциями на оборудование (персонал наладчиков) и технологическими  регламентами (персонал операторов).

4.1.9. Требования по надежности продукции

4.1.9.1. Требования по сохраняемости продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 27.002-89, ГОСТ 21493-76.

Требования не устанавливаются.

4.1.9.2. Критерии отказов и предельного состояния продукции (в соответствии с требованиями ГОСТ 27.003-90).

Критерии должны устанавливаться эксплуатационными инструкциями на оборудование и технологическими регламентами.

4.1.10. Требования по транспортабельности (в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69, ГОСТ 51908-2002).

Разрабатываемое оборудование должно транспортироваться автомобильным или железнодорожным транспортом согласно условиям, оговоренным в его эксплуатационной документации, и установленным правилам перевозки.

4.2.	Требования по видам обеспечения разработки продукции

    - Требования по метрологическому обеспечению

- применяемые в составе разрабатываемого оборудования опытно-промышленных модулей и в процессах испытаний средства измерений должны пройти проверку и калибровку в соответствии с требованиями закона Российской Федерации об обеспечении единства измерений;

- методики выполнения измерений, применяемые при испытаниях и контроле качества продукции, должны быть аттестованы по ГОСТ 8.009-84.

4.2.2.	Требования по другим видам обеспечения.

Должны быть разработаны соответствующие методики аналитического контроля качества продукции.

Должны быть разработаны методики оперативной проверки герметичности оборудования и газовых магистралей опытно-промышленных модулей.

Должна быть разработана методика контроля плотности гранулированного ПКК методом гидростатического взвешивания.

Должна быть разработана методика контроля распределения гранулированного ПКК по размерам частиц фотооптическим методом с цифровой обработкой изображения.

4.3.	Требования к разрабатываемым технологическим процессам

4.3.1.	Перечень технологических операций, входящих в состав технологического процесса:

4.3.1.1. Технологический процесс переработки технического ТХС диспропорционированием в МС и ЧХК должен включать следующие вновь разрабатываемые технологические операции:

- подготовка сырья (ТХС);

- синтез, выделение моносилана-сырца и четырёххлористого кремния;

- очистка моносилана-сырца методом низкотемпературной перегонки;

- транспортировка и накопление продуктов – моносилана и ЧХК.

4.3.1.2. Технологический процесс производства гранулированного ПКК пиролизом МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя должен включать следующие вновь разрабатываемые технологические операции:

- удаление следов воздуха и влаги из реактора кипящего слоя, узлов и трубопроводов среды путем откачки реактора до предельного вакуума;

- подготовка газовых смесей моносилан/водород с заданным объёмным составом и подача их в реактор с заданным расходом;

- проведение пиролиза МС при температурах 650 - 850ºС в режиме кипящего слоя кремниевых частиц;

- автоматическая загрузка в кварцевый реактор дозированного количества мелкодисперсных кремниевых частиц-затравок и автоматическая выгрузка из кварцевого реактора гранул поликристаллического кремния;

- травление стенок реактора газообразным хлороводородом;

- сброс газообразных отходов из отходящей из реактора парогазовой смеси на скруббер-нейтрализатор;

- улавливание твёрдых пылевидных отходов из отходящей из реактора газовой смеси с возможностью их безопасного удаления из установки;

- подготовка частиц-затравок дроблением кускового ПКК с последующим фракционированием по размерам.

4.3.2.	Нормы и количественные показатели технологических операций

4.3.2.1. Технологический процесс переработки технического ТХС диспропорционированием в МС и ЧХК должен иметь следующие нормы и количественные показатели:

- производительность по МС, не менее – 1,25 кг/ч;

- содержание МС в сумме конечных продуктов – около 4,78 % масс;

- содержание ЧХК в сумме конечных продуктов – около 95,17 % масс;

- точность поддержания рабочих температур, не хуже +/– 0,1 %;

- точность поддержания рабочих давлений, не хуже +/– 0,25 %;

- наличие экологически опасных отходов не допускается.

4.3.2.2. Технологический процесс производства гранулированного ПКК пиролизом МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя должен иметь следующие нормы и количественные показатели:

- производительность модуля  по ПКК, не менее – 3,5 кг/ч;

- удельный расход электроэнергии на 1 кг ПКК, не более – 30 кВт ч/кг;

- точность поддержания температуры в зоне нагрева реактора, не хуже +/– 5ºС;

- наличие экологически опасных отходов не допускается.

4.3.3.Технические характеристики технологических операций

4.3.3.1. Технологический процесс переработки технического ТХС диспропорционированием в МС и ЧХК должен иметь следующие технические характеристики:

- реакция диспропорционирования имеет следующий вид

4 SiHCl3 = 3SiCl4 + SiH4 ;

- минимальная температура процесса – минус1000С;

- максимальная температура процесса – плюс 1000С;

- минимальное давление при вакуумировании аппаратуры – 0,1 Па;

- максимальное давление в аппаратах – 1 МПа;

- тип катализатора диспропорционирования – анионообменная смола;

- исходное сырьё – ТХС технический по СТО 77631047 001 2007 (производитель ХХХХ).

4.3.3.2. Технологический процесс производства гранулированного ПКК пиролизом МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя должен иметь следующие технические характеристики:

- реакция пиролиза моносилана имеет следующий вид

SiH4 = Si + 2H2,

идет с выделением небольшого количества теплоты (ΔrH = - 20 кДж/моль);

- минимальная температура процесса – 650ºС;

- максимальная температура процесса – 900ºС;

- минимальное давление при вакуумировании аппаратуры – 0,1 Па;

- максимальное давление в аппаратах – 1 МПа;

- диапазон рабочих давлений пиролиза – (0,1 – 0,2) МПа;

- состав реакционной газовой смеси – МС/водород;

4.3.4.	Требования к качеству технологического процесса.

4.3.4.1. Технологический процесс переработки технического ТХС диспропорционированием в МС и ЧХК должен иметь следующие показатели качества:

- замкнутый, непрерывный, безотходный цикл производства;

- степень конверсии по сырью (ТХС), не менее – 99,95 % масс;

- показатели качества производимых продуктов:

МС – в соответствии с ТУ 2437-003-16422443-2000,

ЧХК – в соответствии с ТУ 2152-008-16424433-2007.

4.3.4.2. Технологический процесс производства гранулированного ПКК пиролизом МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя должен иметь следующие технические характеристики:

- непрерывный цикл производства с возможным рециклом водорода;

- степень конверсии по сырью (МС), не менее - 95 % масс;

- допускаемый побочный продукт производства – мелкодисперсная кремниевая пыль, не более 5% масс;

- показатели качества производимого продукта, гранулированного ПКК – в соответствии с табл.1.

Таблица 1

| Характеристика | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Сумма донорных примесей (P, As, Sb), не более | ppba |  |
| Сумма акцепторных примесей (B, Al), не более | ppba |  |
| Сумма металлов (Fe,Cr,Cu,Ni,Ti,Zn,Na ) не более | ppbw |  |
| Содержание углерода, не более | ppba |  |

4.3.5.	Рабочие и предельные условия выполнения технологического процесса:

4.3.5.1. Для технологического процесса переработки технического ТХС диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК:

рабочая температура от – 100 до + 100ºС (предельное значение - + 160ºС);

рабочее давление от 0,1 Па до 1 МПа (предельное значение – 1 МПа).

4.3.5.2. Для технологического процесса производства гранулированного ПКК пиролизом МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя:

рабочая температура 650 – 850ºС (предельное значение – 900ºС);

рабочее давление 0,1 – 0,15 МПа (предельное значение – 0,2 МПа).

4.3.6.	Требования к составу и квалификации обслуживающего технологический процесс персонала.

Должны устанавливаться эксплуатационными инструкциями на оборудование (персонал наладчиков) и технологическими  регламентами (персонал операторов).

4.3.7.	Требования по эксплуатационным и дежурным режимам технологического процесса.

Требования не устанавливаются.

4.3.8.	Требования по времени непрерывной или циклической работы технологического процесса.

Разрабатываемые технологические процессы должны обеспечивать возможность непрерывной работы не менее 300 суток в году.

4.3.9.	Требования по условиям эксплуатации технологического процесса в аварийных ситуациях.

Требования по условиям эксплуатации технологических процессов в аварийных ситуациях должны устанавливаться технологическими регламентами на процессы  переработки технического ТХС диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК и  производства гранулированного ПКК пиролизом МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя.

4.3.10.	Требования к системе эксплуатационного контроля технологического процесса.

Системы эксплуатационного контроля технологических процессов переработки технического ТХС диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК и производства гранулированного ПКК пиролизом МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 26656-85.

4.3.11.	Требования по безопасности выполнения технологического процесса.

Разрабатываемые технологические процессы переработки технического ТХС диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК и производства гранулированного ПКК пиролизом МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя должны быть взрыво- и пожаробезопасными (соответствовать в части уровня безопасности требованиям ГОСТ 3.1120-83 «ЕСТД. ГОСТ ССБТ (серия 12), соответствующие тематике проекта ГОСТ ИСО/ТО12100-2-2002).

4.3.12.	Требования по обеспечению охраны окружающей среды.

Разрабатываемые технологические процессы переработки технического ТХС диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК и производства гранулированного ПКК пиролизом МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя должны обеспечивать выполнение требований федеральных законов по предотвращению загрязнения объектов природной среды.

4.3.13.	Требования к сырью и материалам.

4.3.13.1. Материалы для создания установок опытно-промышленного модуля по переработке технического ТХС его диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК и опытно-промышленного модуля по производству гранулированного ПКК пиролизом МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя необходимо выбирать с учетом их совместимости с технологическими средами.

4.3.13.2. Требования к техническому ТХС, используемому для диспропорционирования в МС и ЧХК, должны соответствовать показателям качества СТО 77631047 001 2007 (производитель ХХХХ) приведенным в табл.2.

Таблица 2

| Внешний вид | Жидкость от бесцветного до желтого цвета. Допускается наличие механических примесей |
| --- | --- |
| Массовая доля трихлорсилана, %, не менее |  |
| Суммарная массовая доля примесей, % не более в том числе |  |
| кремния тетрахлорида, %, не более |  |
| дихлорсилана, %, не более |  |
| Суммарная массовая доля микропримесей, ppbw, не более |  |

4.3.14. Требования производственной технологичности.

При изготовлении технологического оборудования должны соблюдаться требования ГОСТ 14.201-83, ГОСТ 24444-87

4.3.15. Требования по метрологическому обеспечению изготовления продукции:

Метрологическое обеспечение должно соответствовать ГОСТ-серия 8

Применяемые в производстве и испытаниях средства измерений должны пройти проверку и калибровку в соответствии с требованиями закона РФ об обеспечении единства измерений.

Методики выполнения измерений, применяемые при производстве и контроле качества продукции, должны быть аттестованы по ГОСТ 8.009-84.

4.4.	Требования к разрабатываемой документации

4.4.1.	Конструкторская документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.120-73.

4.4.2.	Технологическая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 21.401-88.

4.5.	Требования по безопасности

4.5.1.	Требования по безопасности технологических процессов пеработки технического ТХС диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК и производства гранулированного ПКК пиролизом МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя должны устанавливаться технологическими регламентами.

4.5.2.	Установки опытно-промышленного модуля по переработке технического ТХС его диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК, и опытно-промышленного модуля по производству гранулированного ПКК пиролизом МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя должны соответствовать нормативно-правовым актам по промышленной безопасности и охране труда.

4.5.3.	Требования по обеспечению охраны окружающей среды при производстве продукции.

Требования по обеспечению охраны окружающей среды при пеработке технического ТХС диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК и производстве гранулированного ПКК пиролизом МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя должны устанавливаться технологическими регламентами.

5. 	Технико-экономические показатели

5.1. 	Основные технико-экономические требования

5.1.1.	Опытно-промышленный модуль по переработке технического ТХС диспропорционированием в МС и ЧХК должен обеспечить переработку 200 тонн в год технического ТХС, иметь замкнутый, непрерывный, безотходный цикл производства при степени конверсии по сырью (ТХС) не менее 99,95%.

5.1.2.	Опытно-промышленный модуль по производству гранулированного ПКК пиролизом МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя должен позволить получать около 25 тонн в год гранулированного ПКК при непрерывном цикле производства, степени конверсии по сырью (МС) не менее 95% и удельном расходе электроэнергии на 1 кг ПКК не более 30 кВт ч/кг.

  - В процессе выполнения работы должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов и показателей:

| Наименование | ед. изм. | год |
| --- | --- | --- |
| И3.2.1 Объем новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции, произведенной в результате реализации проектов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| И3.2.2 Число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения комплексных проектов | единиц |  |  |  |  |  |
| И3.2.3 Число новых рабочих мест, созданных в рамках реализации проектов, для высококвалифицированных работников | тыс. мест |  |  |  |  |  |
| Показатель |
| Объем привлеченных внебюджетных средств | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

6. 	Требования к патентной чистоте и патентоспособности

6.1.	Должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.2.	Патентная чистота на способы изготовления и конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации.

7. 	Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов

Содержание основных работ:

Этап 1. Срок выполнения: ноябрь 2008 г. - декабрь 2008 г.

Работы,  выполняемые за бюджетные средства:

- Проведение патентных исследований по теме проекта.

- Определение основных параметров и разработка технологических основ процессов переработки технического ТХС диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК и производства гранулированного ПКК пиролизом МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя. Разработка требований к Исходным данным для проектирования.

- Уточнение технических требований к сырью, расходным материалам, полупродуктам и продуктам производства.

- Разработка физико-химических и математических моделей реакторов опытно-промышленных модулей по переработке технического ТХС диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК и  производства гранулированного ПКК пиролизом МС.

Работы, выполняемые за внебюджетные средства:

- Изготовление нестандартного оборудования и инженерных коммуникаций инфраструктуры дополнительного производства ТХС.

- Разработка исходных данных для рабочих проектов производства ТХС и ПКК (в части термического гидрирования ЧХК).

- Комплектация покупным основным и вспомогательным технологическим оборудованием для целей  создания дополнительного  промышленного производства ТХС и термического гидрирования ЧХК

Этап 2. Срок выполнения: январь 2009 г. - декабрь 2009 г.

Работы, выполняемые за бюджетные средства:

- Экспертиза технических решений по выбору конструктивных решений оборудования опытно-промышленных модулей и режимов технологических процессов.

- Разработка технических (эскизных) проектов на оборудование опытно-промышленных модулей.

- Разработка исходных данных для проектирования опытного производства гранулированного ПКК из моносилана на промышленной площадке ХХХХ.

- Разработка и согласование с ХХХХ задания на проектирование.

- Разработка методик испытания опытно-промышленных модулей и продуктов производства.

- Разработка рабочей конструкторской и технологической документации

- Изготовления и испытание макетных образцов оборудования.

- Корректировка конструкторской и технологической документации по результатам испытаний макетных образцов.

- Приобретение стандартного оборудования и конструктивных материалов.

- Закупка комплектующих и изготовление заимствованных частей оборудования.

- Изготовление оригинальных деталей и узлов оборудования модулей

Работы, выполняемые за внебюджетные средства:

- Разработка, экспертиза и согласование проектной и рабочей документации на  производство ТХС и конвекторы термического гидрирования ЧХК до ТХС.

- Закупка, монтаж и обвязка основного и вспомогательного технологического оборудования для производства ТХС и термического гидрирования ЧХК.

- Проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для целей  создания дополнительного промышленного производства очищенного трихлорсилана  и освоения технологии термического гидрирования ЧХК до ТХС

Этап 3. Срок выполнения: январь 2010 г. - октябрь 2010 г.

Работы, выполняемые за бюджетные средства:

- Разработка и утверждение программ проведения предварительных и государственных приёмочных испытаний опытно-промышленных модулей и опытных образцов продуктов производств.

- Разработка рабочего проекта опытного производства гранулированного ПКК из моносилана на промплощадке ХХХХ.

- Монтаж и запуск технологических модулей диспропорционирования ТХС и пиролиза моносилана, испытания оборудования по машинным параметрам.

- Проведение предварительных технологических испытаний опытно-промышленных модулей.

- Разработка технологических регламентов.

- Разработка норм расхода материалов (расходных коэффициентов) по основным стадиям технологических процессов.

- Разработка этикеток образцов, содержащих основные технические требования (содержание основного вещества, содержание примесей и др.) к моносилану газообразному очищенному, четыреххлористому кремнию жидкофазному очищенному, кремнию гранулированному поликристаллическому.

- Наработка и аттестация опытных партий продуктов.

- Проведение государственных приёмочных испытаний оборудования и продукции.

Работы, выполняемые за внебюджетные средства:

- Запуск основного и вспомогательного оборудования для производства ТХС и гидрирования ЧХК.

- Анализ баланса технологических мощностей, расшивка узких мест производственного цикла.

- Разработка промышленных технологических регламентов.

- Наработка и аттестация установочных партий продуктов.

- Внедрение системы аналитического контроля качества в производстве для целей  создания дополнительного промышленного производства очищенного трихлорсилана и освоение технологии термического гидрирования ЧХК до ТХС.

Примечание: Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения ОКР, сроки исполнения и контрактная цена приводятся в календарном плане (приложение № 2 к государственному контракту).

8.	Порядок сдачи-приемки результатов ОКР

8.1.	Работа должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000.

8.2.	Программы и методики испытаний должны быть разработаны в соответствии с ГОСТ 2.106-96 раздел 11 «Программа и методика испытаний».

8.3.	Количество опытных образцов для предварительных и приемочных испытаний, а также для масштабирования и выпуска опытных партий:

- опытно-промышленный модуль с технологическим регламентом по переработке технического ТХС его диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК – 1 образец;

- опытно-промышленный модуль с технологическим регламентом по производству гранулированного ПКК пиролизом МС на дисперсных частицах-затравках в реакторе кипящего слоя – 1 образец;

- количество и объём опытных партий МС, ЧХК, гранулированного ПКК определяется на стадии разработки программ и методик испытаний.

8.4.	Место проведения предварительных и приемочных испытаний должно устанавливаться по усмотрению головного исполнителя работ.

8.5.	Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Роснауки, и в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000, технического задания и календарного плана.

8.6.	Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем  Заказчику на этапах выполнения работ, определяется актами Роснауки.

8.7.	Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.