ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №  …

на проведение НИР и разработку НТД для

труб полипропиленовых

1. Цель работы: создание технической и нормативной документации, необходимой для выпуска полипропиленовых труб холодного и горячего водоснабжения, а так же фиттингов к ним.

2. Результатом этапов работы должны быть полностью оформленные, согласованные и утвержденные документы:

1) Технические условия на трубы полипропиленовые для холодного и горячего водоснабжения.

2) Технические условия на фиттинги для полипропиленовых  труб холодного и горячего водоснабжения.

Далее приведены краткие требования к  вышеперечисленным документам:

5. ТУ на трубы полипропиленовые для холодного водоснабжения должны соответствовать ГОСТ...................... и дополнительно:

- рабочая температура для труб 75 оС;

- пиковая температура для труб 100 оС;

- срок службы труб 50 лет;

- сортамент труб должен быть разбит на несколько серий  в зависимости от рабочего давления, например ..........................;

- ТУ должно включать в себя все положения и методы следующих зарубежных стандартов, хотя и не возбраняется, чтобы требования ТУ были более жесткими, чем требования зарубежных стандартов:

DIN 8077

DIN 8078

DIN 1988T2

AS 2950;

- ТУ должно быть согласовано с органами санитарного надзора, органами строительного надзора, органами пожарной охраны, органами госстандарта, основным потребителем;

- ТУ должен быть зарегистрирован;

- в разделе маркировки труб необходимо дать три варианта маркировки: по русски, по английски и по немецки;

- должна быть предусмотрена цветная маркировка труб в виде самого цвета труб или цветных полос на них, цвет необходимо указать по CI и по ....................;

- Ту должна включать справочную таблицу сроков службы труб в зависимости от давления и температуры;

- в ТУ необходимо указать отнесение труб к определенному классу пожароопасности;

- в Ту необходимо предусмотреть два способа упаковки труб: пучками и в виде свернутой бабины;

- право собственности на ТУ должно принадлежать ХХХХ.

9. Технические условия на фиттинги для полипропиленовых  труб холодного и горячего водоснабжения по своей номенклатуре должны не уступать крупнейшим производителям полипропиленовых труб Европы. Право собственности на ТУ должно принадлежать АО ХХХХ.

12. При заключении договора на выполнение НИР и разработку НТД по данному техническому заданию оно должно являться неотъемлемой частью договора.