# Техническое задание

### на НИР к договору №   …

«Исследование возможности «высоковольтного старта» осаждения кремния»

- Наименование, цель и назначение разработки, область применения

1.1.Наименование работы

НИР «Исследование возможности «высоковольтного старта» осаждения кремния»

1.2.  Цель и назначение работы

Целью работы является разработка оригинального способа «высоковольтного старта» процесса осаждения кремния на прутки-затравки.

Разработанная в результате выполнения НИР технология предназначена для использования в ХХХХ.

1.3. Область применения и характеристика продукта

Продуктом разработки является:

- Оптимальная частота тока нагрева определенная измерениями зависимостей удельной проводимости, диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь при разных температурах;

- Определение предельного общего сопротивления прутка-затравки при нагреве оптимальным высокочастотным и постоянным токами без конструктивных изменений установки водородного восстановления;

- Концепция и технические требования на изготовление оборудования для высоковольтного старта низколегированного кремния (у.э.с. не менее … Ом*см).

2. Основание для выполнения работы

Протокол о намерениях между ХХХХ и УУУ от … г.

3. Заказчик и Исполнитель

3.1. Заказчик: ХХХХ

3.2. Исполнитель: УУУУ

4. Срок выполнения работ

Работы  выполняются в срок 6 месяцев со дня подписания договора

5. Содержание работы

Работа выполняется в два этапа, решение о проведении работ по второму этапу принимается по результатам выполнения первого этапа.

1 этап – Изготовление источника напряжения с диапазоном частот f=10-100кГц и напряжением до 250 В. Измерения  удельной проводимости, диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь в зависимости от частоты напряжения при разных температурах. . Патентный поиск по существующим методам нагрева прутков-основ до температуры начала газофазного осаждения, подготовка совместного патента. Оценка эффективности высоковольтного и высокочастотного старта нагрева кремниевых прутков- основ.

2 этап – Экспериментальные исследования высоковольтного нагрева моделей прутков-основ кремния в условиях, приближенных к нагреву в реакторе, на постоянном токе и переменным током частотой 50Гц и 10-100кГц. Определение оптимальной частоты напряжения и закона изменения величины тока и напряжения от температуры для прутков-основ с разным удельным сопротивлением. Определение предельного общего сопротивления прутков-основ без конструктивных изменений установки водородного восстановления. Разработка концепции на изготовление оборудования для высоковольтного старта не легированного кремния с сопротивлением не менее … Ом·см..