**ГОСТ 19242-73 Угли бурые, каменные и антрацит. Классификация по размеру кусков.**

ГОСТ 19242-73

Группа А10

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТ

Классификация по размеру кусков

Brown coals, hard coals and anthracite. Size classification

ОКСТУ 0301

Дата введения 1975-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

     1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством угольной промышленности СССР

     2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.10.73 N 2613

     3. ВЗАМЕН ГОСТ 5287-50, ГОСТ 5634-51

     4. Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)

     5. ИЗДАНИЕ (июль 2002 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1989 г. (ИУС 6-89)

     1. Классификация бурых, каменных углей и антрацитов по размеру кусков приведена в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Наименование класса | Условное обозначение | Размер кусков, мм |
| Плитный | П | 100-200 (300) |
| Крупный | К | 50-100 |
| Орех | О | 25-50 |
| Мелкий | М | 13-25 |
| Семечко | С | 6-13 |
| Штыб | Ш | 0-6 |
| Рядовой | Р | 0-200 (300) |

     Примечания:

     1. Допускаются классы с заменой соответственно верхнего и нижнего пределов крупности 100 мм на 80 мм, 50 мм на 40 мм, 25 мм на 20 мм, 13 мм на 10 мм и 6 мм на 5 (8) мм, а также совмещенные классы ПК, КО, ОМ, МС при условии соотношения между нижним и верхним пределом не более 1:4 и классы ОМСШ, МСШ и СШ, а также класс 13-100 мм и для упрощенных сортировок класс 25-200 (300) мм.

     2. Верхний предел 300 мм в классах плитный и рядовой распространяется только на предприятия с открытым способом добычи.

     (Измененная редакция, Изм. N 1).

     2. Определенные классы углей по размеру кусков и содержанию в них мелочи и кусков с размерами более верхнего предела должны устанавливаться стандартами технических требований по видам потребления.

     3. Примеры условных обозначений классов по размеру кусков с указанием марки угля приведены ниже:

     ГР (0-200) - газовый, рядовой, класса 0-200 мм;

     АК (50-100) - антрацит, крупный, класса 50-100 мм;

     ГМСШ (0-25) - газовый, мелкий с семечком и штыбом, класса 0-25 мм.

     Буквы означают марку угля и обозначение класса, а цифры в скобках - нижний и верхний пределы крупности.

     4. Классы, не предусмотренные настоящим стандартом, допускаются в случаях специального назначения углей и антрацита в соответствии с установленными на них стандартами.

Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: ИПК Издательство стандартов, 2002