Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

в жилищно-коммунальном хозяйстве

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ

в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Госстроя

от 22.08.2000 г. № 191

РЕКОМЕНДАЦИИ

по нормированию материальных ресурсов

на содержание и ремонт жилищного фонда

Часть 3

Нормы расхода материальных ресурсов на ремонт

конструктивных элементов жилых зданий

Настоящая часть сборника содержит нормы расхода материальных ресурсов на работы по ремонту конструктивных элементов жилых зданий (фундаменты, подвальные помещения, стены, перегородки, перекрытия, крыши, кровли, оконные и дверные проемы, лестницы, полы).

Рекомендации предназначены для определения потребности в материальных ресурсах, на основании которых в свою очередь рассчитывается нормативная себестоимость и экономически обоснованный тариф на содержание и ремонт жилищного фонда.

Сборник разработан Центром нормирования и информационных систем в ЖКХ (ЦНИС), выполняющем функции Федерального центра ценовой u тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации (Межецкая В.А., Новикова Л.П., Пушкин М.Е., Хмельников Б.В.), при участии Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова (Вавуло Н.М.), а также ряда организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда утверждены приказом Госстроя России от 22.08.2000 г. № l91

Замечания и предложения просьба направлять по адресу:

101000, Москва, ул. Мясницкая, 13, стр. 3.

Тел. 928-22-76, факс 928-53-76

e-mail: cnis@orc.ru

Интернет: htpp://www.cnis. ru

1. Общая часть

1.1. В сборник включены нормы расхода материальных ресурсов на работы по ремонту конструктивных элементов жилых зданий (фундаменты, подвальные помещения, стены, перегородки, перекрытия, крыши, кровли, оконные и дверные проемы, лестницы, полы), которые являются составной частью единого комплекса работ по содержанию и ремонту жилищного фонда.

1.2. Сборник предназначен для определения потребности в материальных ресурсах при проведении работ по ремонту конструктивных элементов жилых зданий, на основании которых в свою очередь рассчитываются материальные затраты в нормативной себестоимости и соответственно в экономически обоснованном тарифе на жилищные услуги. Сборник может быть использован для контроля за расходованием материалов, а также для анализа производственно-хозяйственной деятельности организации.

1.3. Нормы расхода материальных ресурсов носят рекомендательный характер и являются основой для разработки и утверждения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления региональных нормативно-методических материалов по регулированию ценообразования (формированию тарифов).

1.4. В основу разработки норм расхода материальных ресурсов на работы по ремонту конструктивных элементов жилых зданий положены действующие нормативно-технические документы, включая Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Приказом Госстроя России от 26.12.97 г. № 17-139, "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. ВСН 58-88 (Р)", утвержденное Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.88 г. № 312. Показатели расхода материальных ресурсов на ремонт конструктивных элементов жилых зданий в нормах определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации.

1.5. Сборник составлен по аналогии с перечнем и составом работ, предусмотренных в "Рекомендациях по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда", разработанных ЦНИС и утвержденных приказом Госстроя от 9.12.99 г. № 139.

1.6. На виды работ, связанные с разборкой конструктивных элементов, нормы расхода материальных ресурсов не предусматриваются.

1.7. Понятие "норма расхода" означает величину расхода материальных ресурсов на единицу работы при определенных организационно-технических условиях.

1.8. Нормами учтен чистый расход и трудноустранимые потери (отходы), обусловленные технологией и организацией производства. В нормы не включены отходы и потери, связанные с дефектом или браком продукции.

Нормы расхода материальных ресурсов отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технологии и организации производства на каждый вид ремонтно-строительных работ.

1.9. Нормы расхода материальных ресурсов указаны на укрупненную единицу измерения выполняемой работы (смена оконного полотна, пола, крыши и т.д.) и на элементные единицы измерения выполняемых работ (смена лаг, плит перекрытия, обоев и т.д.).

Расход материальных ресурсов приведен в натуральных единицах измерения.

1.10. Выполнение работ предусмотрено в соответствии с требованиями части 3 СНиП "Организация, производство и приемка работ" и СНиП 5.02.02-86 "Нормы потребности в строительном инструменте".

1.11. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с правилами техники безопасности, приведенными в СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

1.12. В нормы не включены устранимые отходы и потери, обусловленные отступлениями от регламентированных технологических процессов и режимов работ, нарушением установленных правил организации производства и приемки работ, применением некачественных материалов; потери и отходы материалов, образующихся при транспортировке их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки, расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов и средств механизации и т.п.

1.13. Нормы расхода материальных ресурсов учитывают специфические условия ремонтно-строительного производства; усложнение условий выполнения работ из-за стесненности строительных площадок; невозможность применения высокопроизводительных средств механизации, рассредоточенность объемов работ и т.п.

1.14. Нормы расхода материальных ресурсов не предусматривают использование старых материалов и деталей, полученных при бережной разборке и пригодных для дальнейшего использования по назначению.

1.15. При выполнении работ повышенной сложности, улучшенного качества к нормам могут применятся повышающие коэффициенты.

1.16. В случае применения иных, чем предусмотрено в сборнике, организационно-технических условий (периодичности и технологии, видов материальных ресурсов и т.п.), а также при выполнении работ, не предусмотренных сборником, рекомендуется разрабатывать местные технически обоснованные нормы или применять другие нормативно-методические документы.

2. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий

2.1. Техническая часть

2.1.1. Текущий ремонт жилых зданий заключается в проведении планово-предупредительных работ по сохранению конструкций, по отделке зданий, предотвращающих преждевременный их износ, работ по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации жилищного фонда, а также в обеспечении безопасности проживания жителей, поддержании нормируемых параметров обеспечения комфорта проживания.

2.1.2. Контроль за техническим состоянием конструкций жилых домов осуществляется проведением плановых, общих и частичных осмотров, а при необходимости — внеочередных осмотров. В процессе осмотров выявляются неисправности и причины их появления, а так же определяют объемы работ по текущему ремонту.

Общие осмотры проводят 2 раза в год — весной и осенью. При этом обследуют конструктивные элементы здания. Частичному осмотру подлежат отдельные элементы конструкций. При этом устраняются мелкие неисправности. Внеочередные осмотры проводят через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. При этом в первую очередь проверяют наиболее пострадавшие конструкции.

2.1.3. Работы по текущему ремонту подразделяются на планируемые и непредвиденные. К планируемым работам относятся периодические осмотры и профилактический ремонт. К непредвиденных работам относятся работы по устранению мелких повреждений и неисправностей, выявленных в процессе эксплуатации здания.

2.1.4. К мероприятиям технического осмотра относятся работы по обеспечению нормативных режимов и параметров, контролю и учету технического состояния элементов здания, выявлению появившихся в них неисправностей, устранению в процессе контроля мелких неисправностей.

2.1.5. Текущий ремонт - комплекс работ по поддержанию установленных эксплуатационных показателей здания (элемента). К текущему ремонту относится: плановые профилактические ремонты, мероприятия по подготовке к сезонной эксплуатации, аварийно-диспетчерское обслуживание.

2.1.6. Техническое обслуживание должно проводится постоянно в течение всего срока эксплуатации здания.

2.1.7. При производстве профилактического ремонта операции по заготовке отдельных деталей, конструктивных элементов выполняются на постоянных рабочих местах в мастерских.

2.1.8. Опись ремонтных работ на каждое строение, включенная в годовой план текущего ремонта, должна быть согласована с собственником жилищного фонда, уполномоченным или руководителем организации по обслуживанию жилищного фонда в установленные сроки.

2.2. Нормативная часть

2.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов на работы

по ремонту фундаментов и подвальных помещений

Таблица 1

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер. | из песка | из щебня |
| 1.1. Ремонт фундаментов под стенами существующих зданий. Устройство основания | Песок | м3 | 105 | - |
| Насыпка песка или щебня на дно траншеи с разравниванием. Послойное трамбование вручную. | Щебень | м3 | - | 105 |

Таблица 2

|  | Норма расхода, на 1 м3 |
| --- | --- |
| Наименование | Наименование | Ед. | из бутового камня | из |
| и состав работы | материалов | измер. | под лопатку | под залив | кирпича |

1.2. Кладка фундаментов

Кладка под лопатку на цементном

Раствор

| цементный М50 | м3 | 0,614 | 0,614 | 0,226 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| растворе с перевязкой кладки. Выравнивание верха кладки | Кирпич глиняный обыкновенный | шт. | - | - | 397 |
| цементным раствором: | Камень бутовый | м3 | 1,03 | 1,03 | - |
| устройство горизонтальной гидроизоляции. Обжатие кладки. | Толь гидроизоляционная | м2 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
|  | Смола каменноугольная | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Таблица 3

| Наименование | Наименование | Ед. | Нормы расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер. | однослойные | двухслойные |
| 1.3. Ремонт оклеенной гидроизоляции стен подвала рубероидом | Рулонные материалы | м2 | 110 | 220 |
| Заливка бачка гидроизоляционным составом. Присоединение шланга к | Мастика битумная | т | 0,189 | 0,378 |
| бачку (для механизированного способа). Покрытие горячим битумом оклеиваемых | Раствор цементный М50 | м3 | 2,5 | 2,5 |
| поверхностей и наклеиваемого материала. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и |

Дрова

или

|  | м3 | 0,3 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- |

необходимым креплением.

Шпатлевание и заделка швов.

Дизельное

| топливо | кг | 24,36 | 48,6 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 4

| Ед. | Норма расхода, на 1 стул |
| --- | --- |
| Наименование | Наименование | измер. | на | на лежнях | на |
| и состав работы | материалов |
| подкладках | без под-косов | с под-косами | кресто-винах |

1.4. Смена деревянных стульев под стенами зданий

Постановка временных опор и разгрузочных креплений. Выкапывание стульев в талом

Бревна для выработки пиломатериалов и заготовок

Толщина 20-24 см.

| II сорт | м3 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| грунте. Заготовка стульев с выделкой сопряжений. Антисептирование. Засыпка грунта с трамбованием. | Доски необрезные длинной 4-6,5 м всех ширин, толщ. 44 мм и более III сорт | м3 | 0,006 | - | - | - |

Пластины II сорт

| 22 мм | м3 | - | 0,056 | 0,028 | 0,056 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гвозди 125 мм | кг | 0,025 | 0,052 | 0,08 | 0,1 |
|  | Смола каменноугольная | кг | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 4,0 |
|  | Поковки строительные | кг | - | - | 0,72 | 1,44 |

Таблица 5

Наименование

Наименование

Ед.

Нормы расхода,

| на 1 м2 цоколя |
| --- |
| и состав работы | материалов | измер. | толщина 11/2 кирпича | толщина 1 кирпич |
| 1.5. Кладка цоколя из кирпича под деревянными стенами | Кирпич глиняный обыкновенный | шт. | 194 | 130 |
| Кладка цоколя толщиной в 11/2 кирпича. Выравнивание верха кладки | Мастика битумная | кг | 2,7 | 2,7 |
| цементным раствором. Устройство по верху цоколя горизонтальной | Раствор цементно-известковый М10 | м3 | 0,102 | 0,072 |
| гидроизоляции из двух слоев рулонных материалов с промазкой битумной мастикой. | Дрова | м3 | 0,003 | 0,003 |

Таблица 6

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Нормы расхода,

на 1 м3

1.6. Ремонт кирпичных стен приямков

| Разборка поврежденных мест кладки. | Кирпич глиняный обыкновенный | шт. | 394 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заделка разобранных мест с перевязкой новой кладки со старой. | Раствор цементный М50 | м3 | 0,24 |

Таблица 7

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 100 м2

1.7. Заделка и герметизация швов и стыков

Расчистка швов (стыков). Конопатка смоляной

Прядь

| смоляная | кг | 139 |
| --- | --- | --- |
| прядью. Заделка швов (стыков) цементным раствором. | Раствор цементный М25 | м3 | 0,005 |

Таблица 8

Нормы расхода,

на 1 место

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | с заделкой мелких выбоин | с заделкой отбитых мест и больших выбоин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. Ремонт бетонных ступней и полов | Доски IV сорт | м3 | - | 0,01 |
| Расчистка трещин или отбитых мест | Проволока 4 мм | кг | - | 0,038 |
| на ступенях или полах. | Гвозди 60 мм | кг | - | 0,01 |
| Промывка расчищенных мест. | Бетонная смесь (1)* | м3 | 0,002 | 0,002 |
| Устройство опалубки (при необходимости). | Вместо | Цемент | кг | 0,34 | 0,402 |
| Заделка ремонтируемых мест раствором с | бетонной | Песок | м3 | 0,001 | 0,001 |
| затиркой и железнением. | смеси (2) | Гравий | м3 | - | 0,001 |

_____________

* Здесь и далее, цифровое обозначение предполагает применение одного из указанных взаимозаменяемых материалов на выполнение данного вида работ. Применение в одном виде работ двух взаимозаменяемых материалов не допускается.

2.2.2. Нормы расхода материальных ресурсов

на работы по ремонту стен и перегородок

Таблица 9

|  | Норма расхода |
| --- | --- |

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

объем кладки

| в одном месте до |
| --- |
|  | 50 шт. | 5м3 |
|  | на 100 шт. кирпича | на 1 м3 кладки |
| 2.1. Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, | Кирпич глиняный обыкновенный | шт. | 101 | 402 |
| отверстий или гнезд | Известковое тесто | м3 | 0,008 | 0,028 |
| Расчистка заделываемого участка стен, проема, отверстия или гнезда. | Раствор цементный М50 (1) | м3 | 0,075 | 0,253 |
| Кладка отдельных участков стен или заделка проемов, отверстий или гнезд | Вместо раствора | Цемент | кг | 11 | 37,4 |
| с перевязкой новой кладки. | цемент-ного (2) | Песок | м3 | 0,08 | 0,268 |

Таблица 10

Наименование

и состав работы

Наименование

| материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- |
| 2.2. Устройство отдельных участков | Камни керамические | шт. | 2600 |
| перегородок из пустотелых | Раствор цементный М50 | м3 | 1,4 |
| керамических камней | Щебень | м3 | 4,08 |
| Расчистка места под перегородку. | Раствор цементный М25 (1) | м3 | 3,1 |
| Устройство основания из щебня. | Стекло жидкое (2) | кг | 50 |

Кладка камней на растворе.

| Устройство гидроизоляции. | Вместо раствора и стекла (3) | Раствор цементный с жидким стеклом | м3 | 3,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 11

Наименование

и состав работы

Наименование

| материалов | Ед. измер. |
| --- | --- |

Норма расхода,

| на 1 м3 |
| --- |
| 2.3. Кладка отдельных участков стен и | Камень шлакобетонный | м3 | 0,9 |

заделка проемов шлакобетонными камнями

| Расчистка мест примыкания старой кладки. | Раствор цементно-известковый | м3 | 0,111 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладка отдельных участков стен или заделка проемов с перевязкой новой кладки со старой. | Утеплитель засыпной (шлак) | м3 | 0,261 |

Таблица 12

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 м3 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4. Ремонт кирпичной кладки карниза

(с выносом в 2 1/2 кирпича)

Раствор

| цементный М50 | м3 | 0,24 |
| --- | --- | --- |
| Разборка поврежденных участков кладки вручную. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой. | Кирпич глиняный обыкновенный | шт. | 394 |

Таблица 13

|  | Норма расхода, на 1 м2 |
| --- | --- |

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

толщина заделки кладки,

| в кирпичах |
| --- |
|  | 1/2 | 1 |
| 2.5. Ремонт поверхности кирпичных стен | Кирпич глиняный обыкновенный | шт. | 52 | 104 |
| Разборка поврежденных участков | Известковое тесто | м3 | 0,004 | 0,007 |
| кладки вручную. Заделка разобранных участков кирпичом с |

Раствор

| цементный М50 (1) | м3 | 0,036 | 0,068 |
| --- | --- | --- | --- |
| перевязкой новой кладки со старой. Расшивка швов новой кладки. | Вместо раствора | Цемент | кг | 5,33 | 10,1 |
|  | цементного (2) | Песок | м3 | 0,038 | 0,072 |

Таблица 14

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Нормы расхода,

на 10 м борозды

2.6. Заделка борозд в кирпичных стенах

| Удаление отдельных кирпичей для перевязки новой кладки со старой. Очистка борозды со смачиванием ее водой. Заделка борозды кирпичом на готовом | Раствор цементно-известковый М-50 | м3 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| известково-цементном растворе с соблюдением перевязки новой кладки со старой. | Кирпич глиняный обыкновенный | шт. | 500 |

Таблица 15

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Нормы расхода,

на 10 м трещин

2.7. Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом

| Разборка кирпичной кладки вдоль трещины. | Раствор цементно-известковый М50 | м3 | 0,304 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчистка штрабы от старого раствора с промывкой водой. Заделка трещины кирпичом с перевязкой старой кладки с новой. | Кирпич глиняный обыкновенный | шт. | 482 |

Таблица 16

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Нормы расхода, на 10 м трещин |
| --- | --- | --- | --- |

2.8. Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором

| Расчистка поврежденных мест. Смачивание водой. Заделка цементным раствором трещин. | Раствор цементный М25 | м3 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 17

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Нормы расхода, на 1 м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9. Заделка отверстий в бетонных и | Арматура | т | 0,07 |
| железобетонных стенах и перегородках | Доски III сорт 25 мм | м3 | 0,181 |
| Расчистка и промывка отверстий водой. | Брусок III сорт 50 мм | м3 | 0,208 |
| Устройство и разборка опалубки. Установка | Гвозди 125 мм | кг | 5,9 |
| дополнительной арматуры. Приготовление | Бетонная смесь (1) | м3 | 1,04 |
| бетонной смеси и раствора на месте. | Вместо | Цемент | кг | 218 |
| Заделка отверстий с затиркой поверхности. | бетонной | Щебень | м3 | 0,735 |
|  | смеси (2) | Песок | м3 | 0,65 |

Таблица 18

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Нормы расхода, на 1 т

| уложенных балок |
| --- |
| 2.10. Укрепление кирпичных стен | Балки или рельсы | т | 1 |
| заделкой стальных балок | Поковки строительные | кг | 205 |
| Разметка мест установки стальных балок. Пробивка в стене борозд и | Кирпич глиняный обыкновенный | шт. | 500 |
| сквозных отверстий вручную. Зачистка поверхности пробивки. Обматывание готовых стальных балок проволокой и укладка на место. Скрепление балок между |

Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения

| Д-4-10 мм неоцинкованная | кг | 11 |
| --- | --- | --- |
| собой стяжными болтами. | Известковое тесто | м3 | 0,038 |
| Заделка балок в стене с заполнением зазоров кирпичом на растворе. |

Раствор цементный

| М50 (1) | м3 | 0,34 |
| --- | --- | --- |
|  | Вместо раствора | Цемент | кг | 50,3 |
|  | цементного (2) | Песок | м3 | 0,36 |

Таблица 19

|  | Норма расхода, на 1 м2 |
| --- | --- |

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

толщина заделки кладки

| в кирпичах |
| --- |
|  | 1/2 | 1 |
| 2.11. Ремонт наружных углов кирпичных стен | Кирпич глиняный обыкновенный | шт. | 52 | 97 |
| Разборка поврежденных участков | Известковое тесто | м3 | 0,004 | 0,007 |
| кладки. Заделка разобранных участков с перевязкой новой |

Раствор

| цементный М50 (1) | м3 | 0,036 | 0,061 |
| --- | --- | --- | --- |
| кладки со старой. | Вместо раствора | Цемент | кг | 5,4 | 9,1 |
|  | цемент-ного (2) | Песок | м3 | 0,038 | 0,065 |

Таблица 20

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 100 м шва |
| --- |
| 2.12. Заделка и герметизация | Клей мастика КНЗ | кг | 13,0 |

швов и стыков

| Расчистка швов (стыков). | Прокладка уплотнительная 40 мм | м | 105,0 |
| --- | --- | --- | --- |

Прокладка уплотнителя.

| Промазка мастикой. | Мастика вулканизирующая тиоколовая | кг | 20,9 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 21

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.13. Утепление промерзающих углов зданий и стыков панелей со стороны помещения |

Доски III сорт

| 25 мм | м3 | 0,18 |
| --- | --- | --- |
| Удаление обоев. Разборка полов. Вырубка в местах промерзания стеновой панели. Установка опалубки. Заполнение вырубленных | Утеплитель минераловатные плиты | м3 | 1,02 |
| мест утеплителем и бетонной смесью. | Бетонная смесь | м3 | 0,87 |
| Разборка опалубки. Затирка поверхности цементным раствором. |

Раствор

| цементный М50 | м3 | 0,22 |
| --- | --- | --- |

Таблица 22

|  | Норма расхода |
| --- | --- |
| Наименование | Наименование | Ед. | Объем кладки в одном месте |
| и состав работы | материалов | измер. | 50 шт. | 5м3 |
|  | на 100 шт. кирпича |

на 1 м3

| кладки |
| --- |
| 2.14. Заделка проемов, отверстий, гнезд | Кирпич глиняный обыкновенный | шт. | 101 | 402 |
| Расчистка заделываемого участка. | Известковое тесто | м3 | 0,008 | 0,028 |
| Заделка проемов, отверстий или гнезд кирпичом с перевязкой | Раствор цементный М50 (1) | м3 | 0,075 | 0,253 |
| новой кладки со старой. | Вместо раствора | Цемент | кг | 11 | 37,4 |
|  | цемент-ного (2) | Песок | м3 | 0,08 | 0,268 |

Таблица 23

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 место |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.15. Заделка на зиму вентиляционных продухов | Кирпич глиняный обыкновенный | шт. | 8 |
| Закладка отверстия кирпичом | Глина | м3 | 0,02 |
| на глиняном растворе. | Песок | м3 | 0,013 |

Таблица 24

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 100 м венцов

2.16. Смена частей венцов в бревенчатых стенах

Бревна III сорт

| толщиной до 240 мм | м3 | 0,21 |
| --- | --- | --- |
| Удаление негодной части венца (до 2 м). Заготовка новой части венца. | Бревна III сорт толщиной 100 мм и более | м3 | 2,36 |
| Подгонка и укладка части венца на место. | Смола каменноугольная | кг | 33 |
| Оконопатка. | Пакля | кг | 17,1 |
|  | Толь | м2 | 63 |
|  | Гвозди 150 мм | кг | 1,6 |

Таблица 25

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 м сменяемых досок |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.17. Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен |

Доски строганные

| III сорт, 20-25 мм | м3 | 0,4 |
| --- | --- | --- |
| Снятие поврежденных досок. Заготовка | Гвозди 70 мм | кг | 2 |
| новых досок с подгонкой по месту. Пришивка новых досок гвоздями. | Паста антисептическая | т | 0,13 |

Таблица 26

|  | Норма расхода, на 1 м2 |
| --- | --- |

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | подшивка под штукатурку | чистая подшивка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.18. Смена подшивки внутренних стен | Доски необрезные IV сорт, 25-32 мм | м3 | 0,004 | - |
| Разборка отдельных мест подшивки. Отбивка штукатурки и перерубка драни (при подшивке под штукатурку). | Доски строганные в четверть II сорт, 25-32 мм | м3 | - | 0,004 |
| Заготовка новых досок с подгонкой по месту. Пришивка новых досок гвоздями. | Гвозди 70 мм | кг | 0,126 | 0,06 |

Таблица 27

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 1 м подкосов

2.19. Установка подкоса (подпорки) к стене

Рытье ямы для столбика. Заготовка столбика и

Бревна III сорт

| до 240 мм | м3 | 1,25 |
| --- | --- | --- |
| подкоса. Смазывание конца столбика битумом. Установка столбика в яму. Установка подкоса с | Доски III сорт обрезные 50 мм | м3 | 0,001 |
| креплением верхнего и нижнего концов. | Гвозди 70 мм | кг | 0,16 |
| Засыпка ямы. | Поковки строительные | кг | 0,225 |

Таблица 28

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 м шва с одной стороны |
| --- | --- | --- | --- |

2.20. Ремонт конопатки в деревянных рубленых стенах

Расчистка шва.

| Конопатка шва с добавлением пакли. | Пакля пропитанная | кг | 9,55 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 29

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 1 м цоколя |
| --- |
| 2.21. Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) | Доски строганные III сорт, 19-22 мм | м3 | 0,011 |
| Разборка отливной доски. Разборка обшивки. Ремонт продухов и заглушек (при |

Доски II сорт

| 22 мм | м3 | 0,011 |
| --- | --- | --- |
| необходимости). Смена утепляющей засыпки. Восстановление отливной доски и обшивки. |

Доски IV сорт

| 50 мм | м3 | 0,032 |
| --- | --- | --- |

Доски II сорт

| 25 мм | м3 | 0,013 |
| --- | --- | --- |
|  | Бруски III сорт 50х50 мм | м3 | 0,002 |
|  | Гвозди 70 мм | кг | 0,06 |
|  | Утеплитель (шлак) | м3 | 0,264 |
|  | Смола каменноугольная | кг | 1,86 |

Таблица 30

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода, на

1 м отливных досок

2.22. Замена отливных досок цоколя

| Разборка негодной отливной доски. Заготовка | Доски III сорт, строганные 220 мм | м3 | 0,011 |
| --- | --- | --- | --- |
| новой доски. Установка доски с креплением. | Гвозди 70 мм | кг | 0,06 |

Таблица 31

|  | Норма расхода, на 1 м2 |
| --- | --- |
| Наименование | Наименование | Ед. |
| отштукатуренные |
| и состав работы | материалов | измер. | чистые | каркасно-обшивные | из досок забранных в обвязки |
|  | Доски: |
| 2.23. Смена отдельных участков | II сорт 50 мм | м3 | 0,04 | - | - |
| деревянных перегородок | IV сорт 25 мм | м3 | - | 0,052 | - |
| При оштукатуренных | IV сорт 50 мм | м3 | - | 0,017 | 0,053 |
| перегородках: отбивка старой | Бруски: |
| штукатурки с пере | II сорт | м3 | 0,002 | - | - |
| рубкой драни. Смена нижней части | IV сорт | м3 | - | - | 0,002 |
| перегородки с подвешиванием верхней части перегородки | Клей столярный | кг | 0,04 | - | - |
| (в случае необходимости). | Гвозди 150 мм | кг | - | 0,1 | 0,1 |
|  | Гвозди 70 мм | кг | 0,04 | 0,12 | - |
|  | Толь | м2 | - | 0,13 | 0,13 |

Таблица 32

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 1 м бруса (бревна)

2.24. Укрепление стен сжимами

| Разметка отверстий для болтов. | Бревна или брусья III сорт до 240 мм | м3 | 0,025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заготовка брусьев или бревен для сжима. | Пластины II сорт | м3 | 0,019 |
| Подтеска горбин в венцах. Установка | Пластины III сорт | м3 | 0,0006 |
| временных подпорок. Проолифливание | Болты строительные | кг | 0,69 |
| и подгонка болтов. Подтягивание стен | Олифа | кг | 0,076 |
| болтами. Защита болтов от промерзания. | Поковки строительные | кг | 1,05 |

Таблица 33

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер. | на 1 м доски | на 1 м3 |
| 2.25. Добавление утепляющей засыпки в стены или перегородки | Гвозди 70 мм | кг | 0,02 | - |
| Снятие досок обшивки. Пришивка досок. Подготовка засыпки (разбивка крупных кусков шлака, просеивание). Добавление засыпки с послойным трамбованием. | Шлак | м3 | - | 1,2 |

Таблица 34

|  | Норма расхода, на 1 м периметра |
| --- | --- |
|  | место работы |

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

| в деревянных | в деревянных отштукатуренных перегородках |
| --- | --- |
|  | рубленных стенах | из досок забранных стоймя в обвязки |

каркасно-обшивных

2.26. Устройство проемов для печей

Брусья

| III сорт |
| --- |
| Выпиливание проема. Нарубание | 150х180 мм | м3 | 0,018 | - | - |
| гребня на торцах бревен и | 50х50 мм | м3 | - | 0,002 | - |
| выборка паза в стойках. | 50х70 мм | м3 | - | - | 0,002 |
| Установка и закрепление стоек. | 100х100 мм | м3 | - | - | 0,008 |
| Отбивка штукатурки и | Гвозди: |
| перерубание драни. Выпиливание. | 200 мм | кг | 0,083 | - | - |
| Установка обделки из брусков или | 150 мм | кг | - | - | 0,086 |
| досок с креплением гвоздями. | 100 мм | кг | - | 0,045 | - |
|  | 70 мм | кг | - | - | 0,07 |

Таблица 35

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 м шва с одной стороны |
| --- | --- | --- | --- |

2.27. Заделка паклей щелей в верхней части перегородок

Заготовка жгута из пакли.

| Конопатка щелей. | Пакля | кг | 9,55 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 36

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 1 м перегородок |
| --- |
| 2.28. Подвешивание перегородок при | Доски III сорт 50 мм | м3 | 0,04 |

смене перекрытий

Расшивка верха перегородки досками.

Бруски II сорт

| 50х70 мм | м3 | 0,002 |
| --- | --- | --- |
| Установка подкосов из досок или брусков с креплением гвоздями. | Поковки строительные | кг | 0,22 |
|  | Гвозди 70 мм | кг | 0,3 |

2.2.3. Нормы расхода материальных ресурсов

на работы по ремонту перекрытий

Таблица 37

|  | Нормы расхода |
| --- | --- |

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | смена концов деревянных балок |
| --- | --- | --- | --- |

усиление деревянных

| балок |
| --- |
|  | на 1 конец балки | на 1 м2 перекрытий |
| 3.1. Усиление деревянных | Пластины II сорт | м3 | 0,98 | 0,028 |
| балок в неоштукатуренных или оштукатуренных |

Бруски

| II сорт 50 мм | м3 | 0,004 | 0,004 |
| --- | --- | --- | --- |

перекрытиях

Снятие штукатурки (при

Доски обрезные

| II сорт 50 мм | м3 | 0,037 | 0,021 |
| --- | --- | --- | --- |
| оштукатуренных перекрытиях). | Щиты наката | м2 | 0,408 | 0,12 |
| Стесывание пораженной поверхности балки и окантовка. | Раствор цементно-известковый М50 | м3 | 0,024 | - |
| Заготовка досок по размеру. Установка накладок из досок с | Кирпич глиняный обыкновенный | шт. | 4 | - |
| их креплением болтами или гвоздями. | Бруски III сорт более 75 мм | м3 | 0,018 | - |
|  | Утеплитель засыпной | м3 | 0,155 | 0,103 |

Бревна III сорт

| до 240 мм | м3 | 0,371 | 0,62 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гвозди 150 мм | кг | 6,0 | 6,0 |
|  | Болты с гайками строительные | кг | 0,023 | - |
|  | Толь | м2 | 0,261 | - |
|  | Паста антисептическая | кг | 0,4 | 0,3 |

Таблица 38

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Смена местами накатов в чердачных перекрытиях | Доски II сорт толщиной 40 мм | м3 | 0,034 |
| Расчистка наката от засыпки. Разборка | Щиты наката | м2 | 0,8 |
| негодной части наката. Заготовка щитов, пластин или досок с установкой и креплением. | Утеплитель засыпной | м3 | 0,061 |
| Простилка наката толем. Восстановление | Глина | м3 | 0,018 |
| засыпки. Устройство глиняно-песчаной стяжки. | Песок | м3 | 0,02 |

Таблица 39

|  | Нормы расхода на 1 м2 |
| --- | --- |

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | отштукатуренная подшивка | чистая подшивка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подшив нового материала, в % |
|  | 25 | 50 | 25 | 50 |

3.3. Смена подшивки потолков

| Разборка подшивки в отдельных | Доски необрезные IV сорт 25-32 мм |
| --- | --- |

| м3 |
| --- |
| местах с отбивкой штукатурки | новые |
| 0,001 | 0,01 |
| и перерубкой драни. Заготовка | старые |
| 0,022 | 0,015 |
| новых досок с подгонкой по месту. Подшивка потолка новыми досками. | Доски строганные в четверть II сорт 25-32 мм |

| м3 |
| --- |
|  | новые |
| 0,004 | 0,011 |
|  | старые |
| 0,025 | 0,017 |
|  | Гвозди 100 мм | кг | 0,126 | 0,126 | 0,06 | 0,06 |

Таблица 40

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4. Заделка борозд в бетонных перекрытия | Бетонная смесь | м3 | 1,04 |
| Расчистка борозды. Приготовление бетонной смеси вручную. Заделка борозды бетоном. Затирка поверхности. | Раствор цементный М50 | м3 | 0,24 |

Таблица 41

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Нормы расхода, на 1 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5. Заделка отверстий в деревянных пере-крытиях после разборки двухъярусных печей |

Бруски II сорт

| 40х50 мм | м3 | 0,002 |
| --- | --- | --- |
| Расчистка краев отверстий. Прибивка черепных | Щиты наката | м2 | 0,8 |
| брусков с поперечным перепиливанием. | Глина | м3 | 0,018 |
| Устройство щитового наката или подбора из | Толь | м2 | 0,13 |
| отдельных досок. Устройство стяжки глиняным раствором или укладка толевой изоляции. |

Доски половые,

| 37 мм | м3 | 0,002 |
| --- | --- | --- |
| Устройство засыпки. Настилка пола с поперечным перепиливанием досок и |

Доски строганные

| в четверть | м3 | 0,004 |
| --- | --- | --- |
| острожкой провесов. Подшивка потолка. | Гвозди |
|  | 150 мм | кг | 0,1 |
|  | 90 мм | кг | 0,24 |

Таблица 42

|  | Нормы расхода |
| --- | --- |

Наименование

и состав работы

Наименование материалов

| Ед. измер. | усиление балок прибивкой досок по длине | смена концов балок | смена черепных брусков |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 м доски | на 1 конец балки | на 1 м бруска |
| 3.6. Ремонт деревянных балок | Доски II сорт |
| При усилении балок по всей длине | 50 мм | м3 | 0,007 | - | - |
| Стесывание пораженной | 80 мм | м3 | - | 0,04 | - |
| поверхности балки и окантовка. | Бруски II сорт |
| Установка дощатых накладок с | 100х200 мм | м3 | - | 0,01 | - |
| креплением. Антисептирование. | 40х50 мм | м3 | - | 0,003 | 0,002 |
| При смене концов балок в | Гвозди |
| каменных стенах | 150мм | кг | 0,143 | 0,371 | - |
| Удаление пораженного гнилью | 125 мм | кг | - | - | 0,027 |
| конца балки. Установка нового конца балки, дощатых накладок с | Толь | м2 | - | 0,261 | - |
| двух сторон балки. Крепление накладок. Антисептирование, противогнилостная обработка конца. | Проволока | кг | - | 0,007 | - |

При смене черепных брусков

| Снятие старых черепных брусков. Заготовка и прибивка новых черепных брусков. | Поковки строительные | кг | - | 3,33 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 43

Наименование

Наименование

Ед.

Норма расхода,

| на 1 балку с ригелем |
| --- |
| и состав работы | материалов | измер. | здания |
|  | деревянные рубленные | каменные |
| 3.7. Укладка балки на ригель с врубкой | Поковки строительные | кг | 4,95 | 4,95 |
| ригеля | Гвозди |
|  | Разборка потолочной подшивки. | 70 мм | кг | 0,023 | 0,023 |
| Заготовка балки и ригеля из брусьев или | 25 мм | кг | - | 0,002 |
| отесанных бревен. Врубка ригеля в балку и балки в ригель с устройством | Смола каменноугольная | кг | - | 0,165 |
| сопряжений и скреплением скобами, | Толь | м2 | - | 0,33 |
| хомутами или болтами. | Пакля | кг | 0,025 | - |
| Противогнилостная обработка | Гвозди, 100 мм | кг | 0,163 | 0,155 |
| (изоляция) конца балки. |

Добавлять на подтя-гивание и крепление подшивки

| Доски IV сорт 60 мм | м3 | 0,018 | 0,018 |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание.

Расход брусьев или бревен исчислять по фактической потребности.

Таблица 44

Норма расхода,

| на 1 м2 засыпки |
| --- |
| Наименование | Наименование | Ед. | Выполняемые работы |
| и состав работы | материалов | измер. | с укладкой толя | со смазкой глиняным раствором |
| 3.8. Смена засыпки перекрытия | Толь | м2 | 1,12 | - |
| толщиной до 150 мм | Шлак | м3 | 0,111 | 0,111 |
| Разборка засыпки перекрытия. | Глина | м3 | - | 0,018 |
| Удаление смазки или толевой изоляции. | Песок | м3 | - | 0,0117 |
| Устройство новой смазки глиняным раствором или укладка толевой изоляции. Устройство засыпки. | Добавлять или исключать на каждые 50 мм толщины засыпки |
| Шлак | м3 | 0,055 | 0,055 |

Таблица 45

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Нормы расхода,

| на 1 т балок |
| --- |
|  | междуэтажное |
| 3.9. Укладка металлических балок при ремонте перекрытий |

Электроды

| Д-2 мм Э-42 | кг | 0,3 |
| --- | --- | --- |
| Укладка балок вручную в готовые | Анкерные детали | кг | 45 |
| гнезда с установкой подкладок. | Бетон | м3 | 0,265 |
| Выверка балок по осям и уровню. | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,22 |
|  | Кирпич глиняный обыкновенный | шт. | 370 |
|  | Балки двутавровые № 16-22 из стали спокойной 18СП | т | 1,02 |

Таблица 46

| Наименование | Наименование | Ед. | Нормы расхода, на 1 м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер. | массой до 0,35 т | массой до 1 т |

3.10. Укладка железобетонных балок при ремонте перекрытий

| Расширение и выравнивание | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| старых гнезд. | Бетон Ml00 | м3 | 0,087 | 0,043 |
| Устройство кирпичных подушек. Выверка балок по уровню. | Раствор цементный М50 | м3 | 0,101 | 0,027 |
|  | Раствор цементный Ml00 | м3 | 0,013 | - |
|  | Кирпич глиняный обыкновенный | шт. | 171 | 46 |
|  | Анкеры | кг | 16,8 | 7,1 |
|  | Электроды | кг | 0,065 | 1,71 |

Таблица 47

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Нормы расхода,

| на 1 конец балки |
| --- |
|  | 1 слой | 2 слой |
| 3.11. Утепление концов металлических балок | Толь | м2 | 0,261 | 0,5 |
| междуэтажного перекрытия Навертывание толя и резка на полосы. | Стекловата (войлок) | м2 | 0,3 | 0,64 |
| Обертывание концов балок толем и | Проволока | кг | 0,007 | 0,015 |
| стекловатой (войлоком). Изготовление дощатых коробов с разметкой и | Доски не обрезные IV сорт, 25-32 мм | м3 | 0,026 |
| перепиливанием досок. | Гвозди, 100 мм | кг | 0,06 |

Таблица 48

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Нормы расхода,

на 1 м балки

3.12. Утепление металлических балок чердачного перекрытия

| Изготовление дощатого короба на всю длину | Доски необрезные IV сорт, 25-32 мм | м3 | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- |

балки из двух боковых щитов.

| Установка короба с креплением щитов | Гвозди, 125 мм | кг | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- |

поперечными планками на гвоздях.

| Засыпка шлаком балки в коробе. | Шлак | м3 | 0,067 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 49

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Нормы расхода,

| на 1 м стойки |
| --- |
| 3.13. Установка стойки под балку или прогон перекрытия | Доски III сорт | м | 1,5 |

Укладка разгрузочной доски.

| Установка стойки на клиньях под балку. | Бревна III сорт | м | 1,05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Закрепление стойки скобами. | Поковки строительные | кг | 0,12 |

2.2.4. Нормы расхода материальных ресурсов

на работы по ремонту крыш и кровель

Таблица 50

Наименование

Наименование

Ед.

Нормы расхода,

| на 100 м2 покрытия |
| --- |
| и состав работы | материалов | измер. | простые крыши | средней сложности крыши | сложные крыши |
| 4.1. Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами | Сталь кровельная листовая | т | 0,069 | 0,073 | 0,08 |

Разборка старой кровли.

| Заготовка картин. | Гвозди 50 мм | кг | 1,1 | 1,15 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укладка картин с присоединением к старому покрытию. | Поковки оцинкованные | кг | 52 | 64 | 73 |

Таблица 51

| Наименование | Наименование | Ед. | Нормы расхода, на 100 заплат |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер. | размер заплат |
|  | 1/4 листа | 1/2 листа |
| 4.2. Постановка заплат на покрытия из кровельной стали | Сталь кровельная черная | т | 0,1 | 0,2 |
| Очистка ремонтируемого места. Вырубка негодной части кровли с | Гвозди кровельные | кг | 0,75 | 1,5 |
| разгибанием фальцев. Заготовка | Олифа | кг | 1,4 | 2,8 |
| заплаты из кровельной стали. | Пигмент | кг | 0,1 | 0,1 |
| Постановка заплаты на место с | Ветошь | кг | 0,05 | 0,1 |
| соединением ее рядовым покрытием. Промазка фальцев суриком. |

Сурик

| густотертый | кг | 0,81 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 52

Нормы расхода,

| на 1 м сменяемого элемента |
| --- |
| Наименование | Наименование | Ед. | части кровли |
| и состав работы | материалов | измер. | настен-ные желоба | карнизные свесы с настенными |

разжелобки шириной,

| в м |
| --- |
| желобами | 0,7 | 1,4 |
| 4.3. Смена отдельных конструктивных элементов кровли из листовой стали | Сталь кровельная листовая | кг | 2,98 | 5,92 | 2,98 | 6,2 |
| Разборка старого покрытия. | Гвозди: |
|  | Заготовка картин и кляммер. | 75 мм | кг | - | - | 0,017 | 0,018 |
| Укладка картин на место с | 50 мм | кг | 0,005 | 0,01 | - | - |
| выправкой или частичной | Проволока, 3 мм | кг | 0,059 | 0,118 | - | - |
| заменой костылей для карнизных свесов, с установкой крючьев | Крючья металлические | кг | 1,17 | 1,17 | - | - |
| для желобов. | Костыли | кг | - | 2,89 | - | - |

Таблица 53

Наименование

Наименование

Ед.

Нормы расхода,

| на 1м желоба |
| --- |
| и состав работы | материалов | измер. | желоба подвесные | желоба настенные |

4.4. Смена желобов

(подвесных и настенных)

| При смене подвесных желобов | Сталь кровельная листовая | кг | 2,94 | 2,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разборка старого желоба, крючьев. Изготовление желоба из кровельной стали. Навеска желоба. | Гвозди, 50 мм | кг | 0,005 | 0,005 |

При смене настенных желобов

| Разборка старого желоба. Заготовка элементов желоба. Укладка нового желоба. | Проволока, 3 мм | кг | 0,059 | 0,059 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 54

|  | Нормы расхода |
| --- | --- |
| Наименование | Наименование | Ед. | на 1 м изделия | на 1 шт. |
| и состав работы | материалов | измер. | звенья труб | простое колено | отлив | воронки |

4.5. Изготовление отдельных частей водосточных труб

Разметка и раскрой листов кровельной стали. Выгибание кровельной стали по

Сталь кровельная листовая,

| 0,7 мм | т | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| форме деталей и соединение в фальцы. Соединение отдельных частей деталей по заданной форме и сборка их. | Проволока канатная | кг | 0,052 | 0,054 | 0,005 | 0,006 |

Таблица 55

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Нормы расхода,

на 1 ухват

4.6. Смена ухватов (стремян)

| для водосточных труб | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Снятие старых ухватов. Установка новых | Пробка деревянная | шт. | 1 |
| ухватов в прежние гнезда с заготовкой и заменой пробок (при необходимости). |

Раствор

| цементный М25 | м3 | 0,008 |
| --- | --- | --- |

Таблица 56

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Нормы расхода, на 1 элемент |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.7. Ремонт водосточных труб | Проволока канатная | кг | 0,3 |
| Снятие труб с коленами и воронками. | Болты с гайками | кг | 0,268 |
| Выправка помятых мест частей труб и креплений. Навеска труб с креплением к | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,007 |

ухватам проволокой или хомутами.

| Замена части ухватов и пробок. | Пробки деревянные | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 57

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Нормы расхода, на 1 комплект |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.8. Смена частей водосточных труб | Звенья труб прямые, 1 м | м | 1,06 |
| Открепление звеньев труб, колен, отливов | Воронки | шт. | 1 |
| и воронок от ухватов. Снятие негодных | Колена | шт. | 2 |
| частей. Навеска новых готовых частей с | Поковки строительные | кг | 1,4 |
| укреплением. | Проволока канатная | кг | 0,5 |

Таблица 58

|  | Нормы расхода |
| --- | --- |
|  | 100 м2 покрытия | 100 м покрытия |

Наименование

Наименование

| Ед. | зонты над крыльцами | брандмауэры или парапет | пояски-сандрики, |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер | и подъездами | без отделки боковых сторон при ширине покрыт. | с отделкой боковых сторон при ширине покрыт. |

подоконные отливы или отдельные карнизы при ширине покрытия,

| в м |
| --- |
| в 1 м | в 1,75м | 0,4 | 0,7 |
| 4.9. Смена покрытия зонтов, поясков, | Сталь кровельная | т | 0,47 | 0,41 | 0,74 | 0,18 | 0,32 |
| сандриков, подоконных отливов и карнизов из | Гвозди кровельные | кг | 4,1 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| кровельной стали, брандмауэров или | Проволока канатная | кг | 5,3 | 12,0 | - | 5,8 | 5,8 |

парапетов

| Снятие старого | Олифа | кг | 5,6 | 5,6 | 9,8 | 2,24 | 3,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| покрытия. Заготовка новых деталей. | Пигмент | кг | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,16 | 0,28 |
| Укрепление покрытия на месте. | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,08 | 0,14 |

Таблица 59

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 100 м2 кровли |
| --- |
| 4.10. Поджатие фальцев и гребней стальной кровли | Олифа | кг | 0,7 |
| Расчистка поврежденных мест от старой краски, ржавчины. Поджатие фальцев и гребней. Промазка фальцев и гребней | Замазка суриковая | кг | 0,6 |
| замазкой или битумной мастикой. Подкраска промазанных мест масляной краской. | Краска тертая | кг | 0,2 |

Таблица 60

|  | Нормы расхода, на 100 м | Нормы расхода, на 10 шт. |
| --- | --- | --- |

Наименование

и состав работы

Наименование

материалов

| Ед. измер. | разжелобки | настен-ные желоба | карниз-ные свесы | примыкание к стенам | примыкание к дымовым и вент. трубам | обделки темпе-рат. швов | фартук к слуховым окнам | обделки креплений радио, телеантенн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11.1. Смена обделок примыкании | Гвозди 60 мм | кг | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| из листовой стали (с применением герметизирующей мастики) |

Мастика герметизирующая

| бутэпрол 2М | кг | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Разборка старого покрытия.

Очистка поверхности от пыли и грязи.

Сталь листовая оцинкованная

| толщиной 0,7 мм | кг | 311 | 306 | 306 | 277 | 314 | 435 | 455 | 623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и резка лисов. Заготовка | Кляммеры, приведенные к марке КЛ-1 | шт. | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - |
| картин, элементов покрытия и | Детали крепления стальные | кг | - | 66 | 160 | 127 | - | - | - | 2 |
| кляммер. Пришивка картин по месту. | Гермит (шнур Д-40 мм) | кг | - | - | - | - | - | - | - | 0,403 |
| Приготовление замазки и промазка швов. |

Сталь полосовая спокойная марки СТ-3,

| СП 50-200 мм, толщиной 4-5 мм | кг | - | - | - | - | - | 117 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 61

|  | Нормы расхода, на 100 м | Нормы расхода, на 10 шт. |
| --- | --- | --- |

Наименование

и состав работы

Наименование

| материалов | Ед. измер. | разжелобки | настен-ные желоба | карниз-ные свесы | примы-кание к стенам | примы-кание к дымовым и вент. трубам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

обделки темпе-рат.

| швов | фартук к слуховым окнам | обделки креплений радио, телеантенн |
| --- | --- | --- |
| 4.11.2. Смена обделок примыканий из листовой стали (с применением | Сталь листовая оцинкованная | кг | 311 | 306 | 306 | 277 | 314 | 435 | 455 | 623 |

смоляной пакли и битума)

| Разборка старого покрытия. | Гвозди | кг | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка поверхностей от пыли и грязи. Заготовка картин и элементов | Гильзы стальные с фланцами | кг | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| покрытия. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей. | Хомуты, болты с гайками | кг | 15 | 18 | 18 | - | - | 15 | 16 | 15 |
| Установка металлических фартуков | Битум | кг | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 |
| с креплением хомутами. Пригонка, | Пакля смоляная | кг | 142 | 142 | 142 | 2 | 21 | 142 | 142 | 14,2 |
| укладка и пришивка по месту. | Резина | кг | - | - | - | - | - | - | - | 11 |

Таблица 62

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Нормы расхода, на 1 м2 сменяемого покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.12. Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | Рубероид, толь или пергамин | м2 | 2,3 |

Снятие старого покрытия.

| Расчистка основания. | Гвозди толевые | кг | 0,002 |
| --- | --- | --- | --- |
| Укладка нового покрытия на мастике | Мастика горячая | кг | 5,8 |
| с предварительным разогреванием. | Дрова | м3 | 0,006 |

Таблица 63

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Нормы расхода,

| на 1 м2 заплаты |
| --- |
| 4.13. Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | Рубероид, толь или пергамин | м2 | 1,15 |
| Снятие старой части покрытия. Расчистка основания. | Гвозди толевые | кг | 0,002 |

Вырезка заплаты (до 1 м2).

| Укладка заплаты на мастике с | Мастика горячая | кг | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| предварительным разогреванием. | Дрова | м3 | 0,003 |

Таблица 64

|  | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- |
| Наименование | Наименование | Ед. | покрытие |
| и состав работы | материалов | измер. | смолой | толевым лаком | рубероидной мастикой |
| 4.14. Покрытие старых рулонных кровель готовым составом | Смола | кг | 152 | - | - |
| Очистка кровли от песка и пыли. Разогревание готового состава. | Толевый лак | кг | - | 200 | - |
| Покрытие кровли горячим составом. | Мастика | кг | - | - | 250 |
| Посыпка поверхности покрытия песком. | Песок | м3 | 0,203 | 0,2 | - |
| Втапливание посыпки ручным катком. | Дрова | м3 | 0,2 | 0,26 | 0,33 |

Таблица 65

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Нормы расхода, на 1 м2 сменяемого покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.15. Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | Асбестоцементные листы | м2 | 1,35 |
| Снятие поврежденных листов. | Шурупы, 85 мм | кг | 0,106 |

Обрезка углов новых листов.

| Разметка и сверление отверстий в | Шайбы из оцинкованной стали | шт. | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| листах вручную или электродрелью. | Прокладки толевые | шт. | 5 |
| Укладка листов по месту с прибивкой | Гвозди 60 мм | кг | 0,015 |
| гвоздями и прокладкой шайб. | Шаблоны коньковые, длиной 1200 мм | шт. | 0,2 |
|  | Поковки: |
|  | строительные | кг | 0,05 |
|  | оцинкованные | кг | 0,1 |

Таблица 66

|  | Нормы расхода, на 1 шт. |
| --- | --- |

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | кровля из асбесто-цементных плиток |
| --- | --- | --- | --- |
|  | рядовое покрытие | свесы |
| 4.16. Смена поврежденных плиток асбоцементных кровель | Асбестоцементные плитки 400х400 мм | шт. | 1 | - |
| Снятие поврежденных плиток. Подборка новых плиток. Частичная | Асбестоцементные плитки краевые | шт. | - | 1 |
| обрезка углов и сверление отверстий в плитках вручную или электродрелью. | Противоветровые кнопки | шт. | 1 | 1 |
| Укладка плиток по месту с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб. | Гвозди, 60 мм | кг | 0,006 | 0,006 |

Таблица 67

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Нормы расхода,

| на 1 шт. |
| --- |
| 4.17. Смена поврежденных плиток (черепиц) черепичной кровли | Черепица | шт. | 1 |
| Снятие поврежденных черепиц. Укладка | Гвозди, 50 мм | кг | 0,006 |
| новых черепиц и укрепление их проволокой. | Известь | кг | 0,259 |
| Промазка швов со стороны чердака готовым | Раствор | м3 | 0,0003 |
| сложным раствором с добавкой в него | Проволока | кг | 0,001 |
| волокнистых веществ. | Пакля | кг | 0,528 |

Таблица 68

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 1 м.п. |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер. | разжелобки шириной, м. |
|  | 0,7 | 1,4 |

4.18. Смена стальных разжелобков

| (в рулонных или штучных кровлях) | Сталь кровельная | т | 0,298 | 0,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разборка старого покрытия разжелобков (до 0,7 м) и необходимой для его | Гвозди, 75 мм | кг | 1,8 | 1,8 |
| освобождения части рулонной или из штучных материалов кровли. | Олифа | кг | 3,98 | 7,96 |
| Заготовка картин и укладка их по месту. Восстановление и присоединение | Пигмент | кг | 0,284 | 0,568 |
| разобранных участков кровли. | Ветошь | кг | 0,142 | 0,284 |

Таблица 69

|  | Норма расхода, на 1 колпак |
| --- | --- |
|  | установка | изготовление |
| Наименование | Наименование | Ед. | количество каналов в трубе |
| и состав работы | материалов | измер. | один |

добавление

| на каждый последующий | один |
| --- | --- |

добавление

| на каждый последующий |
| --- |
| 4.19. Смена колпаков дымовых и вентиляционных труб | Сталь кровельная | кг | - | - | 5,16 | 1,52 |
| Снятие старого колпака. Изготовление нового | Проволока | кг | 0,025 | 0,007 | - | - |
| колпака. Установка нового колпака на место с закреплением. |

Гвозди,

| 100 мм | кг | 0,057 | 0,028 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 70

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 1 флюгарку

4.20. Смена флюгарок на патрубках канализационных стояков

| Снятие старой флюгарки. | Сталь кровельная оцинкованная, толщиной 0,7 мм | кг | 3,06 |
| --- | --- | --- | --- |

Изготовление новой флюгарки.

| Установка новой флюгарки с креплением | Проволока | кг | 0,021 |
| --- | --- | --- | --- |
| ее к патрубку канализационного стояка. | Гвозди, 100 мм | кг | 0,043 |

Таблица 71

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер. | на 100 м фальца | на 100 свищей |
| 4.21. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | Сурик густотертый | кг | 1,2 | 0,364 |
| Расчистка поврежденных мест от старой краски, замазки и ржавчины. | Мел молотый | кг | 0,224 | 0,068 |
| Выправка загибов и заусенцев на ремонтируемых местах. Приготовление | Олифа | кг | 1,0 | 0,303 |
| суриковой замазки. Промазка фальцев или свищей. Подкраска промазанных мест. | Краска тертая | кг | 0,24 | 0,16 |

Таблица 72

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 1 м решетки

4.22. Ремонт металлических парапетных решеток

| Снятие старой парапетной решетки отдельными частями. Постановка на глухари с выправкой. Пригонка и соединение звеньев и оттяжек. | Прокладки из листовой технической резины | кг | 0,114 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выпрямление погнутых элементов парапетной решетки без снятия с места. Укрепление отдельных элементов парапетной решетки. Укрепление парапетной решетки в местах заделки. | Гвозди 100 мм | кг | 0,025 |

Таблица 73

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 м сменяемой части |
| --- | --- | --- | --- |

4.23. Смена концов стропильных ног

| Удаление негодной части стропильной ноги. | Бревна III сорт | м3 | 0,063 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заготовка новой части стропильной ноги с вырезкой сопряжений. Установка новой | Поковки (хомуты) | кг | 1,56 |
| части с постановкой средств крепления. | Болты строительные | кг | 0,336 |
|  | Скобы строительные | кг | 0,317 |

Таблица 74

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 1 м сменяемой конструкции |
| --- |
| 4.24. Смена отдельных частей подстропильных брусьев | Скобы строительные | кг | 0,164 |
| Установка стоек под стропильные ноги. Удаление негодной части подстропильных | Брусья III сорт 100 мм | м3 | 0,019 |
| брусьев. Заготовка новых частей брусьев с осмолкой и обертыванием толем. Установка |

Доски II сорт

| 25 мм | м3 | 0,002 |
| --- | --- | --- |
| подстропильных брусьев по месту. Установка и крепление стропильных ног с удалением стоек. | Поковки строительные | кг | 0,247 |
|  | Проволока стальная | кг | 0,123 |
|  | Смола каменноугольная | кг | 0,8 |
|  | Толь | м2 | 0,37 |

Таблица 75

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Нормы расхода,

| на 1 укрепленную конструкцию |
| --- |
| 4.25. Постановка подкосов и стоек в | Доски II сорт 5х20 см | м3 | 0,021 |
| отдельных местах провисания балок, | Гвозди, 125 мм | кг | 0,379 |
| прогонов, стропил | Бревна III сорт до 24 см | м3 | 0,067 |
| Укладка разгрузочной доски. | Скобы строительные | кг | 0,63 |
| Установка стойки или подкоса на клиньях. | Поковки (хомуты) | кг | 0,71 |
| Закрепление скобами. | Болты строительные | кг | 0,309 |
| Укрепление стропильных ног. | Бревна III сорт 20см | м3 | 0,047 |
| Усиление стропильных ног обшивкой | Толь | м2 | 0,31 |
| из досок с двух боковых сторон. | Гвозди толевые | кг | 0,005 |

Ремонт мауэрлатов.

| Смена отдельных частей мауэрлата | Смола каменноугольная | кг | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| с осмолкой и обертыванием толем. | Гвозди, 150 мм | кг | 0,045 |

Таблица 76

|  | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- |

Наименование

| Наименование | Ед. измер | обрешетка с прозорами | сплошным настилом |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов |
| из досок, толщ., мм | из брусков | из досок, толщ., мм |
|  | 32 | 40 |
| 32 | 40 |
| 4.26. Смена местами | Гвозди, 60 мм | т | 0,001 | 0,004 | 0,001 | 0,004 | 0,001 |

обрешетки крыши

(при разобранной крыше)

| Удаление негодной части обрешетки. Разметка и заготовка новой обрешетки. | Бруски обрезные длинной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 40-75 мм, II сорт | м3 | - | - | 1,03 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка обрешетки по месту с укреплением. | Доски необрезные длиной 4-6,5 м, всех ширин, толщиной 32-40 мм, II сорт | м3 | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 3,2 | 5,2 |

Таблица 77

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 1 м2 кровли

4.27. Смена отдельных досок тесовой кровли (без снятия обрешетки)

Доски III сорт,

| 20 мм | м3 | 0,039 |
| --- | --- | --- |
| Удаление негодных досок тесовой кровли. Разметка и заготовка новых досок. | Гвозди, 70 мм | кг | 0,028 |
| Покрытие кровли досками с укреплением их гвоздями. Ремонт местами драночной кровли. | Дрань строительная | шт. | 600 |
| Удаление негодной драни с очисткой основания от гвоздей. Покрытие участка новой дранью с креплением гвоздями. | Гвозди, 50 мм | кг | 0,7 |

Таблица 78

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода, на 100 м2

| обрабатываемой поверхности |
| --- |
|  | однократное | двукратное |
| 4.28. Антисептирование древесины однократное и двукратное | Антисептичный водный раствор | л | 70 | 140 |
| Очистка обрабатываемой | Паста битумная: |
|  | поверхности. Антисептирование | М100 | кг | 34 | 68 |
| поверхности: водными составами, | М200 | кг | 65 | 130 |
| пастой битумной, пастой на каменноугольном лаке, экстратной | Паста каменноугольная: |
|  | пастой, маслянистым антисептиком. | М100 | кг | 46 | 92 |
| Просушка обрабатываемой | М200 | кг | 86 | 172 |
| поверхности после первой обработки. | Паста экстратная: |
| М100 | кг | 47 | 94 |
|  | М200 | кг | 62 | 124 |
|  | Антисептик маслянистый | кг | 60 | 120 |

2.2.5. Нормы расхода материальных ресурсов

на работы по ремонту оконных и дверных проемов

Таблица 79

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 1 створку

5.1. Ремонт оконных переплетов

Снятие створки с петель. Пристрожка створки к фальцам коробки и притвора. Установка угольников.

Угольники оконные,

| 50х50 мм | шт. | 4 |
| --- | --- | --- |

Обратная навеска створок с укреплением петель. Смена створок оконных переплетов.

| Снятие створки. Крепление петель. | Шурупы | кг | 0,023 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 80

Наименование

Наименование

Ед.

Нормы расхода,

| на 1 м2 плиты |
| --- |
| и состав работы | материалов | измер. | заделка трещин | заделка выбоин | шпатлевка плиты |
| 5.2. Ремонт мозаичных или бетонных подоконных плит на месте |

Раствор

| цементный М50 (1) | м3 | 0,001 | 0,003 | 0,001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заделка трещин в плите с расчисткой и приготовлением цементного раствора. Заделка выбоин в плите и подправка углов с приготовлением цементного раствора. Шпатлевание плиты с |

| Вместо раствора | Цемент | кг | 0,519 | 0,922 | 0,487 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приготовлением шпатлевочного состава, заправкой кромок, заделкой мелких выбоин и царапин, зачисткой отремонтированных мест карборундовым камнем. | цемент-ного (2) | Песок | м3 | 0,005 | 0,002 | 0,001 |

Таблица 81

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 1 шт.

5.3. Ремонт форточек

| Снятие форточки. Пристрожка форточки к фальцам притвора. Установка угольников. Обратная навеска форточки. | Угольники оконные, 50х50 мм | шт. | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 82

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 м подоконной доски |
| --- | --- | --- | --- |

5.4. Ремонт подоконных досок без снятия с места

| Расшивка щелей в подоконной доске. | Рейка деревянная | м | 1,05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка рейки в щель с прирезкой и подгонкой по месту. Острожка и крепление рейки. | Клей столярный | кг | 0,079 |

Таблица 83

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 1 полотно

5.5. Ремонт дверных полотен

Снятие дверного полотна (без снятия петель).

Доски II сорт

| 40-70 мм | м3 | 0,002 |
| --- | --- | --- |
| Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. Навеска дверного полотна на петли. | Клей столярный | кг | 0,02 |

Таблица 84

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 петлю |
| --- | --- | --- | --- |

5.6. Смена оконных и дверных петель

| Снятие оконной створки, дверного полотна, петель. Заделка отверстий, гнезд. Расширение, | Петли | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| углубление или долбление гнезд для петель. Установка и крепление петель шурупами. Навеска оконной створки, дверного полотна. | Шурупы | кг | 0,018 |

Таблица 85

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 1 м наличников |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер | с укреплением гвоздями | с укреплением шурупами | с навеской на крючья |
| 5.7. Смена наличников оконных и дверных проемов | Наличники | м | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Снятие старых наличников. | Гвозди, 80 мм | кг | 0,01 | - | - |
| Установка готовых | Шурупы | кг | - | 0,007 | - |
| наличников с прирезкой по месту. | Крючки металлические | шт. | - | - | 1,5 |

Таблица 86

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 1 м бруска |
| --- |
| 5.8. Нашивка брусков на дверные коробки | Доски II сорт | м | 1,1 |
| Поперечное перепиливание и острожка брусков | Бруски II сорт | м | 1,1 |
| рубанком. Постановка брусков на коробку с | Гвозди, 150 мм | кг | 0,033 |
| пришивкой гвоздями. Пристрожка брусков. | Клей столярный | кг | 0,01 |

Таблица 87

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 м наличника |
| --- | --- | --- | --- |

5.9. Укрепление оконных и дверных наличников

| Укрепление оконных и дверных наличников прошивкой гвоздями. | Гвозди, 80 мм | кг | 0,010 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 88

Наименование

Наименование

Ед.

Норма расхода,

| на 100 м фальца |
| --- |
| и состав работы | материалов | измер. |

остекление на двойной замазке

| при размере фальцев, мм. |
| --- |
|  | 10х15 | 15х15 | 15х20 |
| 5.10. Перемазка фальцев в деревянных переплетах |

| Замазка: |
| --- |
| Очистка фальцев от старой замазки. | битумная | кг | 11,6 | 15,4 | 23,2 |
| Промазка фальцев. | белильная | кг | 16,1 | 21,4 | 32,2 |

Таблица 89

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов |
| --- | --- |

Ед.

| измер. | Норма расхода шурупов, на 1 прибор |
| --- | --- |
| 5.11. Смена оконных и дверных | Шпингалет: |
| приборов |

оконный, длиной

| до 2100 мм с ручкой | кг | 0,032 |
| --- | --- | --- |
|  | 1100 мм с личинкой | кг | 0,018 |
|  | дверные с личинкой | кг | 0,015 |
|  | Пружина | кг | 0,035 |
|  | Угольники, в мм: |
|  | 50 | кг | 0,004 |
|  | 75 | кг | 0,006 |
|  | 100 | кг | 0,01 |
|  | 125 | кг | 0,012 |
|  | Ручки |
|  | оконные | кг | 0,004 |
|  | дверные с ключевиной | кг | 0,003 |
|  | без ключевины | кг | 0,002 |
|  | Таблички | кг | 0,005 |
|  | Скобы | кг | 0,007 |

Таблица 90

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер. | площадь нарезанных стекол |
|  | 0,2 | 1 | 2 |
| 5.12. Нарезка стекол | Стекло оконное, в мм: |
| Нарезка и прирезка стекол. | 2,5 | м2 | 107 | 108 | 109,5 |
|  | 3 | м2 | 105 | 106 | 106,7 |
|  | 4 | м2 | 102 | 103 | 104 |

Таблица 91

|  | Норма расхода на 100 м фальца |
| --- | --- |
|  | остекление на |

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | двойной замазке при размере фальцев, мм | штапиках |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10х15 | 15х15 | 15х20 | по замазке | по эластичной прокладке |
| 5.13. Смена стекол | Замазка: |
| Выемка стекол с | меловая | кг | 11,5 | 15,3 | 23 | 9 | - |
| очисткой фальцев и | белильная | кг | 16,1 | 21,4 | 32,2 | 12,6 | - |
| снятием штапиков. Промазка фальцев | железно-суриковая | кг | 20,1 | 26,6 | 40,3 | 15,8 | - |
| и стекол. | битумная | кг | 11,6 | 15,4 | 23,2 | - | - |
|  | Проволока стальная | кг | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - |
|  | Прокладка резиновая | кг | - | - | - | - | 10,2 |
|  | Штапики | м | - | - | - | 102 | 102 |

Таблица 92

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 1 м2

5.14. Вставка фанеры в оконные переплеты

| Очистка фальцев. Разметка и вырезка фанеры. | Фанера клееная | м2 | 1,03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вставка фанеры в оконные переплеты (взамен разбитых стекол) с закреплением гвоздями. | Гвозди, 25 мм | кг | 0,011 |

Таблица 93

| Наименование и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | протирка | промывка |
| 5.15. Промывка с протиркой стекол с | Мел | кг | 2,98 | - |
| наружной стороны после окраски фасада. | Мыло | кг | - | 1,35 |
|  | Ветошь | кг | 0,02 | 0,02 |

2.2.6. Нормы расхода материальных ресурсов на работы

по ремонту лестниц, балконов, крылец над входами в подъезд

Таблица 94

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 1 м2 |
| --- |
| 6.1. Заделка выбоин в каменных ступенях | Плита площадная | м2 | 1,07 |
| Вырубка в поврежденных местах гнезд. Заготовка вставок из природного камня с |

Осколки

| природных камней | м2 | 1,05 |
| --- | --- | --- |
| околкой, отеской и обработкой поверхности. Установка вставок длиной до 150 мм |

Раствор

| цементный М50 (1) | м3 | 0,012 |
| --- | --- | --- |
| в гнезда с приготовлением раствора. | Вместо раствора | Цемент | кг | 4,87 |
|  | цемент-ного (2) | Песок | м3 | 0,013 |

Таблица 95

|  | Норма расхода, на 1 место |
| --- | --- |

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | с заделкой трещин и мелких выбоин | с заделкой отбитых мест и больших выбоин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. Ремонт железобетонных и | Доски IV сорт | м3 | - | 0,009 |
| бетонных ступеней на месте | Проволока, 4 мм | кг | - | 0,038 |
| Расчистка в ступенях трещин | Гвозди, 60 мм | кг | - | 0,009 |
| или выбитых мест. Устройство | Бетонная смесь (1) | м3 | 0,002 | 0,002 |

и разборка опалубки.

| Промывка расчищенных мест. | Вместо бетон- | Цемент | кг | 0,34 | 0,402 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приготовление раствора.

| Заделка раствором мест ремонта. | ной смеси | Песок | м3 | 0,001 | 0,001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затирка и железнение. | (2) | Гравий | м3 | - | 0,001 |

Таблица 96

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 1 м ступеней |
| --- |
| 6.3. Смена отдельных железобетонных и | Ступени готовые | м | 1 |

каменных ступеней

| Снятие ступеней с опоры с устройством | Кирпич глиняный обыкновенный | шт. | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| временного крепления вышележащей ступени. Укладка новых ступеней с расчисткой |

Раствор

| цементный М50 (1) | м3 | 0,007 |
| --- | --- | --- |
| основания и выверкой правильности установки. Заделка раствором щелей | Вместо раствора | Цемент | кг | 2,46 |
| между проступью и подступенком. | цемент-ного (2) | Песок | м3 | 0,007 |

Таблица 97

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Нормы расхода,

на 1 м решетки

6.4. Ремонт лестничных и балконных решеток

| Снятие решеток. Выправка решеток с очисткой от | Цемент М400 | кг | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| коррозии. Расчистка гнезд. Установка решеток на место с заливкой гнезд. | Болты строительные | кг | 0,12 |

Таблица 98

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 100 укрепленных стоек |
| --- |
| 6.5. Укрепление стоек металлических решеток ограждения балконов, лестниц и площадок | Металлические изделия | т | 0,036 |
| Расчистка гнезд вокруг основания расшатавшейся стойки. Расклинивание стойки металлическими клиньями. Заливка гнезда цементным раствором с затиркой и заглаживанием поверхности. | Раствор цементный М50 | м3 | 0,07 |

Таблица 99

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 1 ступень

6.6. Смена ступеней в деревянных лестницах

| Снятие старых негодных ступеней. | Доски обрезные II сорт |
| --- | --- |
| Изготовление новых ступеней. | 25 мм | м3 | 0,003 |
| Установка на место заготовленных ступеней. | 50 мм | м3 | 0,016 |
|  | Гвозди, 70 мм | кг | 0,011 |

Таблица 100

|  | Норма расхода, на 1 м |
| --- | --- |
| Наименование | Наименование | Ед. | из готового поручня | изготовление поручня |
| и состав работы | материалов | измер. | вид части поручня |
|  | прямая | закругленная | прямая | закругленная |
| 6.7. Смена отдельных частей поручней | Доски II сорт | м3 | - | - | 0,006 | 0,004 |

Снятие поручня.

| Установка на место. | Готовый поручень | м | 1,05 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крепление вставок шурупами. Зачистка | Закругленная часть поручня | шт. | - | 1 | - | - |
| мест заделок. Шпатлевание | Шуруп | кг | 0,023 | 0,023 | - | - |
| и шлифование. Изготовление поручня | Бумага стеклянная | м2 | - | - | 0,05 | 0,02 |
| Постановка заделок в тело поручней. Выдалбливание | Клей столярный | кг | - | - | - | 0,005 |
| поврежденных мест поручня. | Олифа натуральная | кг | 0,003 | 0,004 | - | - |
| Изготовление заделки. | Мел молотый | кг | 0,016 | 0,018 | - | - |
| Постановка заделки на клею. Зачистка циклей. | Мыло хозяйственное | г | 0,08 | 0,09 | - | - |
| Шпатлевание и шлифование места заделки. | Клей мездровый | г | 0,08 | 0,09 | - | - |
|  | Сиккатив | г | 0,3 | 0,4 | - | - |
|  | Скипидар | г | 0,8 | 0,9 | - | - |

2.2.7. Нормы расхода материальных ресурсов

на работы по ремонту полов

Таблица 101

Наименование

Наименование

Ед.

Норма расхода,

| на 100 м2 пола |
| --- |
| и состав работы | материалов | измер. | сплачивание полов | установка плинтусов |

7.1. Сплачивание неокрашенных полов

Отрыв досок. Выколачивание гвоздей

Доски II сорт,

| 40 мм | м3 | 0,168 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| заподлицо с нижней плоскостью досок. | Гвозди, |
|  | Сплачивание досок сжимами с прибивкой | 40 мм | кг | 5,5 | - |
| гвоздями. Заготовка и укладка вставки из | 80 мм | кг | - | 0,135 |
| доски с прибивкой гвоздями. | Плинтус | м | - | 6,96 |

Снятие плинтусов.

Установка плинтуса на старое место с креплением его гвоздями.

Добавлять при выравнивании лаг на установку и пришивку подкладок.

| Доски III сорт, 40 мм | м3 | 0,036 | - |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гвозди, 100 мм | кг | 0,847 | - |
|  | Толь | м2 | 5,11 | - |

Таблица 102

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 1 м доски

7.2. Смена досок в полах

Удаление негодных досок

| (до 3 шт. в одном месте). | Доски II сорт | м | 1,05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заготовка и укладка новых досок. Прибивка досок гвоздями. Пристрожка провесов. | Гвозди, 100 мм | кг | 0,038 |

Таблица 103

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 100 м2 покрытия

7.3. Ремонт покрытия полов из линолеума

| Удаление старого покрытия из линолеума. Расчистка основания от мастики. | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 51 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заготовка нового покрытия и разогревание мастики. Укладка мастики и наклейка линолеума. | Линолеум без подосновы | м2 | 102 |

Таблица 104

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 1 м плинтуса

7.4. Смена плинтусов в отдельных местах

Удаление негодной части деревянного плинтуса. Нарезка готового плинтуса с

Плинтус

| готовый | м | 1,02 |
| --- | --- | --- |
| подгонкой по размеру. Установка плинтуса с укреплением его гвоздями. | Гвозди, 80 мм | кг | 0,006 |

Таблица 105

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 м галтели |
| --- | --- | --- | --- |

7.5. Смена галтелей в отдельных местах

Вырубка негодной части цементной.

Раствор цементный

| М50(1) | м3 | 0,002 |
| --- | --- | --- |
| галтели. Расчистка основания. Приготовление цементного раствора | Вместо раствора | Цемент | кг | 0,905 |
| Изготовление новой галтели с устройством опалубки. | цемент-ного (2) | Песок | м3 | 0,002 |

Таблица 106

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 100 м лаги |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер. | из брусков | из пластин | из досок |

7.6. Смена лаг

| Снятие старых лаг. Выверка | Брусок III сорт, 75 мм | м3 | 1,32 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| основания. Изготовление и осмолка | Толь | м2 | 21,0 | 21,0 | 26,9 |
| прокладок и укладка толя. Нарезка лаг по размерам. Укладка готовых лаг с | Гвозди толевые, 40 мм | кг | 1,5 | 1,5 | 1,93 |
| наращиванием, с изготовлением сопряжении и выверкой по отметке | Доска III сорт 25х150х250 мм | м3 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| и уровню. Временное крепление расшивками. Разметка и выделка | Пластины III сорт | м3 | - | 1,61 | - |
| сопряжении лаг с опорами. | Пиломатериал обрезной | м3 | - | - | 1,18 |

Таблица 107

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 место |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.7. Ремонт бетонных полов | Бетонная смесь (1) | м3 | 0,001 |
| Разборка отдельных мест бетонного пола вручную. Устройство подготовки из кусков | Вместо бетонной | Цемент | кг | 0,34 |
| старого бетона. Заливка ремонтируемых мест готовым раствором. |

смеси

| (2) | Песок | м3 | 0,008 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 108

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 м2 |
| --- | --- | --- | --- |

7.8. Заделка выбоин в цементных полах

| Вырубка, расчистка и смачивание | Раствор цементный М50 (1) | м3 | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- |
| поврежденных мест. Приготовление раствора. Заделка выбоин раствором. | Вместо раствора | Цемент | кг | 9,28 |
| Железнение заделанной поверхности. | цементного (2) | Песок | м3 | 0,02 |

Таблица 109

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.9. Ремонт поверхности цементных полов |

Раствор

| цементный М50 (1) | м3 | 0,02 |
| --- | --- | --- |
| Очистка и насечка поверхности. Смачивание поверхности. Приготовление | Вместо раствора | Цемент | кг | 9,28 |
| цементного раствора вручную. Нанесение раствора с разравниванием. Железнение поверхности. | цементного (2) | Песок | м3 | 0,02 |

Таблица 110

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 м2 пола |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.10. Ремонт дощатых полов вставкой реек | Доски III сорт 50 мм | м3 | 0,1 |
| Расчистка щелей от грязи, шпатлевки и краски. Подгонка и вставка реек с креплением гвоздями. Острожка отремонтированных мест рубанком. | Гвозди строительные, 90х3,5 мм | кг | 1,0 |

2.2.8. Нормы расхода материальных ресурсов

на работы по наружной отделке зданий

Таблица 111

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 100 м2 поверхности

8.1. Очистка поверхности фасадов с помощью пескоструйного аппарата

| Заполнение аппарата песком. Очистка поверхности фасада струёй песка. | Песок | м3 | 0,254 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 112

Наименование

Наименование

Ед.

Норма расхода,

| на 100 м2 | 100м2 проекции на стену |
| --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер | стены гладкие | столбы, пилястры, колонны | столбы и пилястры с прорезкой рустов | стены с прорез-кой рустов | оконные и дверные четверти, и тяги |
| 8.2. Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами | Раствор цементно-известковый | м3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 8,0 |
| Отбивка старой штукатурки. Насечка и | Раствор декоративный | м3 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 2,9 |
| смачивание поверхности. Нанесение подготови- | Кислота соляная, 10% | кг | 70 | 70 | 70 | 70 | 140 |
| тельного слоя. Нанесение отделочного слоя. | Вода | л | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 |

Таблица 113

|  | Нормы расхода, на 100 м2 |
| --- | --- |
| Наименование и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер | стены глад-кие | столбы, пиляст-ры гладкие | гладкие колонны, криволинейной поверх-ности | оконные и дверные четверти |

стены

| с про-резкой рустов | столбы и пи-лястры с про-резкой рустов | тяги и колонны с каннелюрами |
| --- | --- | --- |
| 8.3. Ремонт обыкновенной штукатурки | Раствор цементно-известковый: |

| м3 |
| --- |
|  | кирпичных и бетонных | по камню |
| 2,2 | 1,6 | 1,6 | 9,7 | 4,4 | 1,90 | 9,70 |

фасадов

| Простукивание | по бетону |
| --- | --- |
| 1,52 |
| 5,65 |
| поверхности и отбивка слабо-держащейся штукатурки. Насечка поверхности. |
|  | Смачивание поверхности водой. Оштука-туривание отдельных мест. Прорезка рустов. | Раствор цементный М25 | м3 | 0,68 | 0,55 | 0,55 | - | 1,35 | 0,55 | - |

Таблица 114

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 100 м2 |
| --- |
| 8.4. Ремонт обыкновенной штукатурки деревянных гладких фасадов | Раствор известковый | м3 | 2,8 |
| Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. Очистка | Дрань штукатурная | шт. | 600 |
| поверхности. Частичная прибивка новой драни. Оштукатуривание отдельных мест | Гвозди штукатурные | кг | 0,7 |

Таблица 115

| Наименование | Наименование | Ед. | Нормы расхода, на 1 м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер. | трубы сверх крыши | перекидные и вьюшечные патрубки |
| 8.5. Оштукатуривание | Известковое тесто | м3 | 0,002 | 0,004 |
| поверхности дымовых | Гипс | кг | - | 9 |

труб и патрубков

Навеска правил.

Раствор

| цементный М50 (1) | м3 | 0,018 | 0,017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Оштукатуривание поверхности труб и патрубков. Снятие правил. | Вместо раствора | Цемент | кг | 2,69 | - |
| Разделка распушек. | цементного (2) | Песок | м3 | 0,019 | 0,018 |

Таблица 116

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер. | фасады гладкие | фасады с рустами и орнаментованные |
| 8.6. Окрашивание оштукатуренных фасадов водными составами Известковое окрашивание | Состав известковый | кг | 144,3 | 204,3 |
| Очистка набела вручную при окрашивании. Сглаживание поверхности торцом дерева или лещадью. Расшивка трещин. Промазка трещин и выбоин.. | Раствор цементный М25 | м3 | 0,06 | 0,08 |
| Шлифование подмазки. Грунтование кистью. Окрашивание кистью известковым составом | Ветошь | кг | 0,10 | 0,13 |

Таблица 117

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

на 100 м2

8.7. Казеиновое окрашивание

| Очистка набела вручную при окрашивании. Сглаживание поверхности торцом дерева или лещадью. Расшивка трещин. Промазка | Краски сухие для внутренних работ | кг | 2,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| трещин и выбоин. Шлифование подмазки. Грунтование кистью первое. Грунтование кистью второе с подцветкой. Окрашивание кистью казеиновым составом. | Олифа для улучшения окраски | кг | 0,3 |

Таблица 118

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер. | известковыми составами | клеевая окраска |
| 8.8. Окрашивание кирпичных | Известь негашеная | кг | 19,0 | - |

фасадов водными составами

Очистка набела вручную.

Раствор

| цементный М25 | м3 | 0,06 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Смачивание поверхности водой. | Краски сухие | кг | 0,9 | - |
| Грунтование кистью. | Ветошь | кг | 0,1 | - |
| Окрашивание кистью. | Купорос медный | кг |
| 0,23 |
|  | Олифа | кг | - | 0,03 |
|  | Паста меловая | кг | - | 23,95 |
|  | Шпатлевка масляная, клеевая | кг | - | 5,0 |
|  | Клей животный | кг | - | 0,23 |
|  | Мыло хозяйственное | кг | - | 0,27 |
|  | Краски сухие | кг | - | 1,7 |

Таблица 119

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер. | известковая окраска |

8.9. Окрашивание деревянных фасадов водными составами

| Очистка набела вручную. | Известь строительная негашеная | кг | 19,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Грунтование кистью. | Краски сухие | кг | 0,9 |
| Окрашивание кистью. | Ветошь | кг | 0,1 |

Раствор

| цементный М25 | м3 | 0,06 |
| --- | --- | --- |

Таблица 120

|  | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- |

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | гладкие кирпич-ные | гладкие оштукатуренные | рустован-ные кирпичные | рустованные оштукатуренные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.10. Окрашивание фасадов силикатными | Жидкое стекло | кг | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |

красками

| Очистка поверхности от | Краска сухая силикатная | кг | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загрязнений и отстающей краски вручную. | Вода | л | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Подмазывание выбоин, трещин и расчищенных | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| мест. Шлифование подмазки. Грунтование | Пемза | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| кистью. Окрашивание кистью. | Раствор цементный М25 | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

Таблица 121

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.11. Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой стыков | Состав на основе алюминиевого порошка | кг | 8,4 |
| крупнопанельных зданий | Ветошь | кг | 0,1 |
| Окрашивание стыков за один раз кистью. | Пемза | кг | 0,1 |

Таблица 122

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.12. Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических поверхностей | Состав на основе алюминиевого порошка | кг | 8,4 |
| Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отстающей краски. | Ветошь | кг | 0,1 |
| Выправка поверхности лаковой подмазочной пастой. Окрашивание кистью. | Пемза | кг | 0,1 |

Таблица 123

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.13. Укрепление слабодержащихся кирпичей или облицовочных плиток | Кирпич глиняный обыкновенный | шт. | 52 |
| на фасадах | Известковое тесто | м3 | 0,004 |
| Простукивание и снятие слабодержащихся | Плитка облицовочная | м2 | 1,03 |
| кирпичей или облицовочных плиток, очистка их. Укрепление кирпичей или |

Раствор

| цементный М50 (1) | м3 | 0,036 |
| --- | --- | --- |
| облицовочных плиток на растворе. | Вместо раствора | Цемент | кг | 5,33 |
|  | цементного (2) | Песок | м3 | 0,038 |

Таблица 124

| Наименование | Наименование | Ед. | Нормы расхода на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер. | крыши | трубы водосточные | пояски, сандрики, оконные отливы |
| 8.14. Масляная окраска крыш и их конструк- | Олифа | кг | 2,98 | 4,05 | 9,75 |

тивных элементов

| Очистка поверхности от | Сурик железный | кг | 16,0 | 16,0 | 13,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загрязнения, ржавчины и окалины. Расчистка отстающей краски. | Пигмент тертый | кг | 0,02 | 0,1 | 2,5 |
| Проолифовка расчищенных мест. | Ветошь | кг | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Подмазка. Шлифовка подмазанных мест. Окраска за 1 раз. | Пемза | кг | 0,12 | - | - |

Таблица 125

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.15. Ремонт штукатурки дымовых труб | Известковое тесто | м3 | 0,002 |
| Простукивание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки. |

Раствор

| цементный М50 (1) | м3 | 0,018 |
| --- | --- | --- |

Оштукатуривание поверхности труб

| (сверх крыши). Разделка распушек. | Вместо раствора | Цемент | кг | 2,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | цементного (2) | Песок | м3 | 0,019 |

2.2.9. Нормы расхода материальных ресурсов

на работы по внутренней отделке зданий

Таблица 126

|  | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- |

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | стены | потолок | столбы, пилястры, колонны | откосы | карнизы, тяги горизонтальные и падуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. Ремонт внутренней | Раствор известковый | м3 | 2,2 | - | - | - | 4,0 |
| штукатурки отдельными местами | Раствор цементный М25 | м3 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 2,0 | - |
| Простукивание и отбивка | Гипс строительный | т | - | 1,1 | 1,05 | - | 2,5 |
| слабодержащейся старой штукатурки. | Дрань штукатурная | шт. | - | 650 | 134 | - | 600 |
| Очистка, смачивание и подготовка | Гвозди штукатурные | кг | - | 1,34 | 0,65 | - | 0,7 |
| поверхности (насечкой или | Цемент М300 | т | - | - | - | 0,2 | - |
| частичной прибивкой драни). | Вода | л | - | - | - | 145 | - |
| Оштукатуривание отдельных мест. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. | Раствор цементно-известковый | м3 | - | 2,31 | 2,2 | - | - |

Таблица 127

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Нормы расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2. Ремонт облицовки стен и потолков плитами сухой штукатурки | Листы сухой штукатурки | м2 | 105 |
| Определение поврежденных мест простукиванием. Удаление негодных листов. | Гипс строительный | кг | 0,06 |
| Разметка и нарезка листов по размеру. Подгонка листов по месту с прибивкой гвоздями. | Клей животный | кг | 0,8 |
| Заделка швов гипсовым раствором. | Ткань | м2 | 12 |
|  | Гвозди оцинкованные | кг | 2,0 |
|  | Раскладки | м | 105 |
|  | Раствор известковый | м3 | 0,03 |

Таблица 128

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |

9.3. Перетирка штукатурки поверхности

стен и потолков

| Смачивание поверхности. Соскабливание краски или обоев. Расшивка трещин. Перетирка штукатурки | Раствор известковый | м3 | 0,032 |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 129

|  | Норма расхода, на 1 отверстие |
| --- | --- |
| Наименование | Наименование | Ед. | площадь отверстий, м3 |
| и состав работы | материалов | измер. | 0,1 | 0,2 |
|  | глубина отверстий, мм |
|  | 100 | 150 | 100 | 150 |
| 9.4. Заделка отверстий при смене отдельных участков |

Доски III сорт,

| 25 мм | м3 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| труб (при переходе их через перекрытия и перегородки) |

Бруски III сорт,

| 50 мм | м3 | 0,002 | 0,001 | 0,004 | 0,006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заделка цементным раствором | Гвозди, 125 мм | кг | 0,058 | 0,088 | 0,118 | 0,177 |
| и оштукатуривание мест | Бетонная смесь (1) | м3 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,031 |
| прохода труб отопления, | Вместо | Цемент | кг | 2,18 | 3,27 | 4,36 | 6,54 |
| водопровода и канализации | бетонной | Щебень | м3 | 0,007 | 0,011 | 0,014 | 0,022 |
| с двух сторон. | смеси (2) | Песок | м3 | 0,006 | 0,009 | 0,013 | 0,019 |

Таблица 130

|  | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- |
| Наименование | Наименование | Ед. | стены | потолки |
| и состав работы | материалов | измер. | простая | улуч-шенная | простая | улуч-шенная |
| 9.5. Клеевая окраска стен и потолков | Паста меловая | кг | 23,95 | 26,65 | 26,37 | 29,37 |

Простая окраска

| Очистка поверхности от загрязнения. Сглаживание | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поверхности. Расшивка трещин, выбоин со |

Клей

| животный | кг | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шлифовкой подмазанных мест. Огрунтовка и | Мыло хозяйственное | кг | 0,27 | 0,27 | 0,3 | 0,3 |

окраска за1 раз

| Улучшенная окраска | Олифа | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка поверхности от загрязнения. Сглаживание |

Известь

| негашеная | кг | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поверхности водой. Расшивка трещин, выбоин со | Краски сухие | кг | 1,7 | 1,7 | 1,87 | 1,87 |
| шлифовкой. Шпаклевка | Ветошь | кг | - | 0,01 | - | 0,011 |
| подмазанных мест. Шлифовка прошпаклеванных мест. Огрунтовка и окраска за 1 раз. | Шлифовальная бумага | м2 | - | 0,12 | - | 0,12 |

Таблица 131

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер. | стены | потолки | стояки, трубы |
| 9.6. Известковая окраска ранее | Паста меловая | кг | 22,5 | 24,8 | 22,5 |

окрашенных поверхностей

| Очистка поверхностей от загрязнения и | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 5 | 5,5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| удаления пятен. Сглаживание поверхности со смачиванием водой. Расшивка трещин, | Мыло хозяйственное | кг | 0,5 | 0,55 | 0,5 |
| подмазка выбоин и трещин со шлифовкой | Олифа | кг | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| подмазанных мест. Огрунтовка и окраска известковым составом. | Известь негашеная | кг | 3,8 | 4,2 | 3,8 |
|  | Краски сухие | кг | 1,7 | 1,87 | 1,7 |
|  | Ветошь | кг | 0,1 | 0,011 | 0,1 |
|  | Шлифовальная бумага | м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Таблица 132.1

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер. | простая окраска |
|  | стена | потолки | полы | окна | двери |
| 9.7. Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Простая окраска | Олифа | кг | 8,12 | 8,5 | 9,7 | 7,8 | 7,8 |
| Очистка поверхности. Расчистка. Расшивка трещин. | Белила густотертые | кг | 4,2 | 4,2 | - | - | - |
| Проолифовка. Шлифовка. | Пигмент тертый | кг | 0,52 | 0,52 | - | - | - |
| Шпатлевка. Огрунтовка. | Пемза | кг | 0,12 | 0,132 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Окраска. | Ветошь | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Колер масляный | кг | - | - | 19,5 | 24,8 | 24,8 |

Таблица 132.2

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер. | улучшенная окраска |
|  | стена | потолки | полы | окна | двери |
| 9.7. Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 9,57 | 10,0 | 54,3 | 41,1 | 39,8 |
| Улучшенная окраска | Олифа | кг | 8,42 | 9.37 | 10,7 | 10,4 | 10,3 |
| Очиста поверхности. Расчистка. Расшивка. Проолифовка. | Белила густотертые | кг | 4,51 | 4,94 | - | - | - |
| Шлифовка. Шпаклевка. | Пигмент тертый | кг | 0,57 | 0,61 | - | - | - |
| Шлифовка шпаклевки. | Пемза | кг | 0,17 | 0,17 | - | - | - |
| Огрунтовка. Флейцевание, | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| шлифовка. Первая окраска и флейцевание. Шлифовка |

Колер

| масляный | кг | 22,2 | 24,3 | 21,6 | 24,3 | 7,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

шкуркой. Вторая окраска

| и флейцевание | Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 133

| Наименование | Наименование | Ед. | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| и состав работы | материалов | измер. | плинтуса | галтели |

9.9. Масляная (улучшенная) окраска плинтусов и галтелей

| Очистка поверхности от загрязнения. | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 38,9 | 9,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шпаклевка с подмазкой зазоров в местах | Олифа | кг | 10,2 | 8,34 |
| примыкания плинтусов к стенам. | Ветошь | кг | 0,3 | 0,3 |
| Шлифовка прошпаклеванной поверхности. Огрунтовка. | Колер масляный | кг | 23,0 | 22,1 |
| Окраска за 2 раза. | Шлифовальная бумага | м2 | 0,84 | 0,84 |
|  | Пемза | кг | - | 0,17 |

Таблица 134

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 100 м2 |
| --- |
| 9.10. Окрашивание масляными составами деревянных поручней | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 37,9 |
| Очистка поверхности от загрязнений. | Олифа | кг | 11,6 |

Грунтование кистью.

| Шлифование грунтовки. | Белила густотертые | кг | 10,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Окрашивание кистью за 2 раза. | Пигмент тертый | кг | 1,9 |
|  | Лак масляный | кг | 2,2 |
|  | Шлифовальная бумага | м2 | 0,168 |
|  | Ветошь | кг | 0,31 |

Таблица 135

Наименование

| и состав работы | Наименование материалов | Ед. измер. |
| --- | --- | --- |

Норма расхода,

| на 100 м2 |
| --- |
| 9.11. Окрашивание масляными составами | Олифа | кг | 5,35 |
| торцов лестничных маршей и площадок | Белила | кг | 10,8 |
| Очистка поверхности от загрязнений. | Краски тертые | кг | 1,6 |

Грунтование кистью.

| Шлифование грунтовки. | Шлифовальная бумага | м2 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Окрашивание кистью. | Ветошь | кг | 0,1 |

Примечание.

На виды работ, связанные с разборкой конструктивных элементов, нормы расхода материальных ресурсов не предусматриваются.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть

2. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий

2.1. Техническая часть

2.2. Нормативная часть

2.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по ремонту фундаментов и подвальных помещений

2.2.2. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по ремонту стен и перегородок

2.2.3. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по ремонту перекрытий

2.2.4. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по ремонту крыш и кровель

2.2.5. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по ремонту оконных и дверных проемов

2.2.6. Нормы расхода материальных ресурсов на работе по ремонту лестниц, балконов, крылец над входами в подъезд

2.2.7. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по ремонту полов

2.2.8. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по наружной отделке зданий

2.2.9. Нормы расхода материальных ресурсов на работы по внутренней отделке зданий